广西壮族自治区工程建设地方标准

DBJ/T 45-xxx-2011

建设部备案号：JXXXXX-2011

预拌混凝土用机制砂的生产及
应用技术规程

（征求意见稿）

Technical Specifications for

Application of Machine-made Sand In Concrete

2011-XX-XX  发布                           2011-XX-XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布

广西壮族自治区工程建设地方标准

预拌混凝土用机制砂的生产及
应用技术规程

Technical Specifications for

Application of Machine-made Sand In Concrete

DBJ/T 45-XXX-2011

主编部门：广西建筑科学研究设计院

：广西大学

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布

实施日期：2011年XX月XX日

2011年  南宁

前  言

本规程是根据广西壮族自治区建设厅桂建标[2011]20号文的的要求，由广西建筑科学研究设计院、广西大学组织标准编制组经广泛而深入的调查研究，认真总结我区机制砂应用实践经验，参考有关国家和行业标准，并在广泛征求意见的基础上编制此规范。

本规程的主要技术内容：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.机制砂技术要求；5.机制砂混凝土的性能；6.机制砂混凝土配合比设计；7.机制砂混凝土施工及验收。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由广西建筑科学研究设计院和广西大学负责具体技术内容解释。

在执行本规程的过程中，希望各单位注意积累资料，总结经验，随时将意见和建议反馈给广西建筑科学研究设计院（地址：南宁市北大南路17号，邮政编码：530004），以供今后再次修订时参考。

本规范主要起草单位：广西建筑科学研究设计院、广西大学。

本规范参加起草单位：南宁同达盛新型建材有限公司、广西鱼峰集团有限公司。

本规范主要起草人：朱惠英、冯庆革、卢凌寰、李贞。

# 目    次

1  总则	1

2  术  语	1

3  基本规定	2

4  机制砂技术要求	3

4.1  技术要求	3

4.2  验收规则	4

5  机制砂混凝土性能	6

5.1  拌合物技术要求	6

5.2  力学性能	6

5.3  长期性能和耐久性能	7

6  机制砂混凝土配合比设计	8

6.1  一般规定	8

6.2  配合比设计	8

7  机制砂混凝土施工及验收	10

7.1  一般规定	10

7.2  原材料计量	10

7.3  拌合物搅拌	10

7.4  拌合物运输	11

7.5  混凝土浇筑	11

7.6  拆模	12

7.7  混凝土养护	12

7.8  混凝土拌合物性能检验	13

7.9  硬化混凝土性能检验	14

7.10  混凝土工程验收	14

本规范用词说明	15

引用标准名录	16

# 1  总则

1.0.1  为规范我区机制砂混凝土在建设工程中的应用，做到技术先进、经济合理、安全适用，保证工程质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于机制砂混凝土的原材料质量控制、配合比设计、施工、质量检验与验收。

1.0.3  机制砂混凝土的应用除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 2  术  语

2.0.1  天然砂natural sand

由自然风化、水流搬运和分选、堆积形成的、粒径小于4.75 mm的岩石颗粒，但不包括软质岩、风化岩石的颗粒。

2.0.2  机制砂  manufactured sand

岩石或卵石经开采、机械破碎、筛分而成的，公称粒径小于5.00mm的岩石或卵石（不包括软质岩和风化岩）颗粒。

2.0.3  石粉含量  crushed dust content

机制砂中公称粒径小于80μm，且其矿物组成和化学成分与被加工母岩相同的颗粒含量。

2.0.4  亚甲蓝（MB）值  methylene blue value

用于判定机制砂石粉中泥土含量的指标。

2.0.5  压碎值指标  crushing value index

机制砂抵抗压碎的能力。

2.0.6  天然砂混凝土natural sand concrete

采用天然砂为细集料配制而成的混凝土。

2.0.7  机制砂混凝土  manufactured sand concrete

以机制砂为细骨料配制的水泥混凝土。

# 3  基本规定

3.0.1 生产机制砂用的原材料应符合《建筑材料放射性核素限量》GB 6566中建筑主体材料放射性比活度的规定。

3.0.2 机制砂生产企业应向使用者提供机制砂型式检验报告，并提供每批产品的质量合格证，型式检验报告和质量合格证不齐全的机制砂不得使用。质量合格证应包括以下内容：

1 机制砂的产地、类别、规格和生产单位名称；

2 批量编号及每批数量；

3 机制砂取代率；

4 检验结果、日期及执行标准编号；

5 合格证编号及发放日期；

6 检验部门及检验人员签章。

3.0.3 机制砂进入应用场地后应按产地、类别、规格分别堆放。

3.0.4 机制砂进入应用场地后应进行复验，复验项目不合格的机制砂不得使用。

3.0.5  机制砂混凝土应采用强制搅拌生产技术。

3.0.6  机制砂混凝土的力学性能和耐久性能应符合国家现行标准《混凝土结构设计规范》GB 50010和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476的规定。

3.0.7  用于建筑工程的机制砂混凝土放射性应符合现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定。

3.0.8  石灰岩质机制砂混凝土用于低温硫酸盐侵蚀环境时，应试验验证其抵抗碳硫硅钙石型硫酸盐侵蚀性能。

# 4  机制砂技术要求

## 4.1  技术要求

4.1.1  机制砂应满足下列规定：

1  机制砂的粗细程度可按其细度模数（μf）分为粗、中、细三级，并应符合下列规定：

粗砂的μf应为3.7~3.1；

中砂的μf应为3.0~2.3；

细砂的μf应为2.2~1.6；

2  机制砂的颗粒级配宜符合表4.1.1-1的规定。

表4.1.1-1  机制砂的颗粒级配

| 方孔筛筛孔边长（mm） |  | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.600 | 0.300 | 0.150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 累计筛余（%） | I区 | 10~0 | 35~5 | 65~35 | 85~71 | 95~80 | 100~90 |
|  | II区 | 10~0 | 25~0 | 50~10 | 70~41 | 92~70 | 100~90 |
|  | III区 | 10~0 | 15~0 | 25~0 | 40~16 | 85~55 | 100~90 |

机制砂的实际颗粒级配与表4.1.1-1中累计筛余相比，除公称粒径为4.75mm和600μm的累计筛余外，其余公称粒径的累计筛余可超出表中限定范围，但超出量不应大于5%。

当机制砂的实际颗粒级配不符合表4.1.1-1的规定时，宜采取相应的技术措施，并经试验证明能确保混凝土质量后方可使用。

3  机制砂中的石粉含量应符合表4.1.1-2的规定。

表4.1.1-2  机制砂的石粉含量

| 项 目 |  | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥C60 | C55～C30 | ≤C25 |
| 石粉含量（%） | MB＜1.0 | ≤5.0 | ≤7.0 | ≤10.0 |
|  | MB≥1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤5.0 |

4  用于生产机制砂母岩的强度应符合表4.1.1-3的规定。

表4.1.1-3  机制砂母岩的强度

| 项 目 | 指 标 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 火成岩 | 变质岩 | 水成岩 |
| 母岩强度（MPa） | ≥100 | ≥80 | ≥60 |

5  机制砂的吸水率不宜大于3%。

6  机制砂的总压碎值指标应小于30%。

7  机制砂的氯离子含量、碱活性、坚固性、泥块含量和有害物质含量应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

4.1.2  机制砂性能的试验方法应按现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定执行。

4.1.3  机制砂堆放应搭建雨篷、硬化场地、采取排水措施、符合环保要求，并应防止颗粒离析、混入杂质。

4.1.4  当机制砂与天然砂混合使用时，天然砂的品质应符合现行行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定执行。

## 4.2  验收规则

4.2.1  机制砂进场时，应按规定批次验收型式检验报告、出厂检验报告或合格证等质量证明文件。

4.2.2  机制砂进场后，应进行现场检验，且在混凝土生产过程中，宜对机制砂进行随机抽检。

4.2.3  机制砂的取样应按下列规定进行：

按同产地、类别、规格及日产量400m3或600t为一个检验批；不足一个检验批时，应按一个检验批计；

4.2.4  机制砂的质量应符合本规程第4.1条的规定。

4.2.5  检验规则应符合下列规定：

1 型式检验项目为本规程第4.1条规定的所有检验项目，型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行，型式检验报告有效期不应超过一年。有下列情况之一时，应进行型式检验：

1）新产品投产和老产品转产；

2）新原料资源或生产工艺发生变化；

3）正常生产，每年进行一次；

4）国家质量监督机构要求检验。

2 出厂检验项目为：颗粒级配、细度模数、松散堆积密度、石粉含量（含亚甲蓝试验）、泥块含量、压碎指标和吸水率。

4.2.6 判定应按下列规定进行：

1 检验（含复检）后，各项性能指标符合本规程的相应类别规定时，可判为该产品合格。

2 若有项目不符合本规程第4.1条规定时，则应对不符合项在同一批产品中加倍取样复检，复检项目符合本规程4.1条规定时，则该批产品判为合格；仍然不符合本规程第4.1条规定时，则该批产品判为不合格。

# 5  机制砂混凝土性能

## 5.1 拌合物技术要求

5.1.1  机制砂混凝土拌合物应具有良好的黏聚性、保水性和流动性，不得离析或泌水。

5.1.2  机制砂混凝土坍落度应满足工程设计和施工要求；用于泵送的机制砂混凝土坍落度经时损失不宜大于300mm/h。机制砂混凝土坍落度的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。

5.1.3  机制砂混凝土拌合物的凝结时间应满足施工要求和混凝土性能要求。

5.1.4  机制砂混凝土拌合物宜具备良好的早期抗裂性能。机制砂混凝土抗裂性能的试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

5.1.5  机制砂混凝土拌合物的水溶性氯离子最大含量应符合表5.1.5的规定。机制砂混凝土拌合物的水溶性氯离子含量宜按现行行业标准《水运工程混凝土试验规程》JTJ 270中的快速测定方法进行测定。

表5.1.5  机制砂混凝土拌合物水溶性氯离子最大含量

| 环境条件 | 水溶性氯离子最大含量 （胶凝材料用量的质量百分比，%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 钢筋混凝土 | 预应力混凝土 | 素混凝土 |
| 干燥环境 | 0.30 | 0.06 | 1.00 |
| 潮湿但不含氯离子的环境 | 0.20 |  |  |
| 潮湿但含有氯离子的环境 | 0.10 |  |  |
| 腐蚀环境 | 0.06 |  |  |

5.1.6  机制砂混凝土拌合物的总碱含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。碱含量宜按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行测定和计算。

## 5.2 力学性能

5.2.1  机制砂混凝土强度等级应按立方体抗压强度标准值确定，并应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107进行评定。

5.2.2  机制砂混凝土的强度标准值、强度设计值、弹性模量、轴心抗压强度与轴心抗拉疲劳强度设计值、疲劳变形模量等应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。机制砂混凝土力学性能应按照现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定进行试验测定，并应满足设计要求。

## 5.3  长期性能和耐久性能

5.3.1  机制砂混凝土的收缩和徐变性能应符合设计要求。机制砂混凝土的收缩和徐变性能试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

5.3.2  机制砂混凝土的抗冻、抗渗、抗氯离子渗透、抗碳化和抗硫酸盐侵蚀等耐久性能应符合设计要求；当设计无要求时，机制砂混凝土耐久性应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164的规定。机制砂混凝土耐久性能试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082的规定。

# 6  机制砂混凝土配合比设计

## 6.1  一般规定

6.1.1  机制砂混凝土配合比设计应根据混凝土强度等级、施工性能、长期性能和耐久性能等要求，在满足工程设计和施工要求的条件下，遵循低水泥用量、低用水量和低收缩性能的原则，按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的规定进行。

6.1.2  对有抗裂性能要求的机制砂混凝土，应通过混凝土抗裂性和早期收缩性能试验优选配合比。

6.1.3  配置混凝土时，宜采用细度模数为2.3~3.2的机制砂。

6.1.4  对于有抗冻、抗渗、抗碳化、抗氯离子侵蚀和抗化学腐蚀等耐久性要求的机制砂混凝土配合比设计，应符合现行国家标准《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476和《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定。

6.1.5  采用外加剂配制机制砂混凝土时，除应进行拌合物坍落度和凝结时间试验外，还应进行坍落度经时损失试验，并应确认满足施工要求后才使用。

6.1.6  用于泵送施工的机制砂混凝土的配合比设计，应根据混凝土原材料、混凝土运输距离、混凝土泵与混凝土输送管径、泵送距离、环境气温等具体施工条件进行试配，并应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的规定。

6.1.7  当机制砂混凝土的原材料品种或质量有显著变化、或对混凝土性能指标有特殊要求、或混凝土生产间断半年以上时，应重新进行混凝土配合比设计。

## 6.2  配合比设计

6.2.1  机制砂混凝土配合比计算、试配、调整与确定应按现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55的有关规定执行。

6.2.2  在配制相同强度等级的混凝土时，机制砂混凝土的胶凝材料总量宜在天然砂混凝土胶凝材料总量的基础上适当提高；对于配制高强度机制砂混凝土，水泥和胶凝材料用量分别不宜大于500kg/m3和600 kg/m3。

6.2.3  当采用相同细度模数的砂配制混凝土时，机制砂混凝土的砂率宜在天然砂混凝土砂率的基础上适当提高。

6.2.4  当对混凝土耐久性有设计要求时，应采用MB值小于1.4的机制砂，且应进行相关耐久性试验验证。

6.2.5  当采用相同细度模数的砂配制混凝土时，机制砂混凝土的砂率宜在天然砂混凝土砂率的基础上适当提高。

6.2.6  对于掺加矿物掺合料的机制砂混凝土，掺合料的品种和用量应通过试验确定。

6.2.7  掺加外加剂的机制砂混凝土，外加剂的品种与掺量应根据机制砂混凝土的强度等级、施工要求、运输距离、混凝土所处环境条件等因素经试验后确定，并应符合现行国家标准《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119的规定。

6.2.8  机制砂混凝土的氯离子含量和总碱量应分别符合本规程第5.1.5和第5.1.6的规定。

# 7  机制砂混凝土施工及验收

## 7.1  一般规定

7.1.1  施工前，施工单位应根据设计要求、工程性质、结构特点和环境条件等，制定机制砂混凝土施工技术方案。

7.1.2  施工过程中，应对混凝土原材料计量、拌合物搅拌、拌合物运输、混凝土浇筑与振捣、拆模及养护进行全过程控制。

7.1.3  机制砂、粗骨料含量水的检验每工作班不应少于1次；当雨雪天气等外界影响导致混凝土骨料含水量变化时，应及时检验，并应根据检验结果及时调整施工配合比。

7.1.4  机制砂混凝土运输、输送、浇筑过程中严禁加水。

## 7.2  原材料计量

7.2.1  原材料计量应符合国家现行标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工范》GB 50666的规定。

7.2.2  原材料称量宜采用自动计量，并应严格按照施工配合比进行计量。每盘原材料计量的允许偏差应符合表7.2.2的规定。

表7.2.2 每盘原材料计量的允许偏差

| 原材料种类 | 允许偏差（按质量计） |
| --- | --- |
| 胶凝材料 | ±2% |
| 外加剂 | ±1% |
| 粗、细骨料 | ±3% |
| 拌合用水 | ±1% |

## 7.3  拌合物搅拌

7.3.1  机制砂混凝土的搅拌应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的有关规定。

7.3.2  混凝土搅拌机应符合现行国家标准《混凝土搅拌机》GB/T 9142的有关规定。

7.3.3  机制砂混凝土的搅拌时间应在天然砂混凝土搅拌时间的基础上适当延长，且应每工作班检查2次。

7.3.3  机制砂混凝土的坍落度允许偏差应符合表7.3.4的规定。

表7.3.4  坍落度允许偏差

| 坍落度 （mm） | 允许偏差 （mm） |
| --- | --- |
| ≤40 | ±10 |
| 50~90 | ±20 |
| ≥100 | ±30 |

## 7.4  拌合物运输

7.4.1  机制砂混凝土的运输应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666和《预拌混凝土》GB/T14902的相关规定。

7.4.2  采用泵送施工的机制砂混凝土，其运输应能保证混凝土的连续泵送，并应符合现行行业标准《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10的有关规定。

7.4.3  混凝土运输至浇筑现场时，不得出现离析或分层现象。

7.4.4  对于采用搅拌运输车运输的混凝土，当坍落度损失较大不能满足施工要求时，可在运输车罐内加入适量的与原配合比相同成分的减水剂，并快速旋转搅拌均匀，并应在达到要求的工作性能后再泵送或浇筑。减水剂加入量应事先由试验确定，并应进行记录。

## 7.5  混凝土浇筑

7.5.1  机制砂混凝土的浇筑与应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程工程施工规范》GB 50666的有关规定。

7.5.2  混凝土浇筑时的自由倾落高度不宜大于3m，当大于3m时，应采用滑槽、漏斗、串筒等器具辅助输送混凝土。

7.5.3  振捣应保证混凝土密实、均匀，并应避免欠振、过振和漏振。

7.5.4  夏期施工时，混凝土拌合物入模温度不应超过35℃，并宜选择夜间浇筑混凝土。当现场温度高于35℃时，宜对金属模板进行浇水降温，并不得留有积水，并可采取遮挡措施避免阳光照射金属模板。

7.5.5  冬期施工时，混凝土拌合物入模温度不应低于5℃，并应采取保温措施。

7.5.6  当风速大于5m/s时，机制砂混凝土浇筑宜采取挡风措施。

7.5.7  浇筑大体积混凝土时，应采取必要的温控措施，保证混凝土温差控制在设计要求的范围以内。当混凝土温差设计无要求时，应符合现行国家标准《大体积混凝土施工规范》GB50496的规定。

7.5.8  浇筑竖向尺寸较大的结构物时，应分层浇筑，每层浇筑厚度宜控制在300mm~350mm。

7.5.9  混凝土浇筑时，应在平面内均匀布料，不得用振捣棒赶料。

7.5.10  机制砂混凝土振捣时，应避免碰撞模板、钢筋及预埋件。

7.5.11  机制砂混凝土在浇筑过程中，应观察模板支撑的稳定性和接缝的密合状态，不得出现漏浆现象。

7.5.12  机制砂混凝土振捣密实后，在终凝以前应采用抹面机械或人工多次抹压，并应在抹压后进行保湿养护。保湿养护可采用洒水、覆盖、喷涂养护剂等方式。

7.5.13  机制砂混凝土构件成型后，在抗压强度达到1.2MPa以前，不得在混凝土上面踩踏行走。

## 7.6  拆模

7.6.1  机制砂混凝土侧模拆除时，其强度应能保证结构表面、棱角以及内部不受损伤。

7.6.2  机制砂混凝土底模拆除时，其强度应符合设计要求；当设计无要求时，强度应符合表7.6.2的规定。

表7.6.2  底模拆除时混凝土强度

| 结构类型 | 结构尺度（m） | 达到混凝土设计强度的百分比（%） |
| --- | --- | --- |
| 板 | ≤2 | ≥50 |
|  | ＞2，≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 梁、拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  | ＞8 | ≥100 |
| 悬臂构件 | — | ≥100 |

7.6.3  机制砂混凝土拆模后，其强度未达到设计强度的75%以上时，应避免与流动水接触。

7.6.4  当遇大风或气温急剧变化时，不宜拆模。

## 7.7  混凝土养护

7.7.1  机制砂混凝土的养护应按现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164和《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的相关规定执行。

7.7.2  机制砂混凝土养护时间应符合下列规定：

1  对于采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土，采取洒水和潮湿覆盖的养护时间不得少于7d；

2  对于采用粉煤灰硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥和复合硅酸盐水泥配制的混凝土，或掺加缓凝剂的混凝土，以及大掺量矿物掺合料混凝土，采取浇水和潮湿覆盖的养护时间不得少于14d；

3  对于竖向混凝土结构，养护时间宜适当延长。

7.7.3  机制砂混凝土构件或制品养护应符合下列规定：

1  采用蒸汽养护或湿热养护时，养护时间和养护制度应满足混凝土及其制品性能的要求。

2  采用蒸汽养护时，应分为静停、升温、恒温和降温四个阶段。混凝土成型后的静停时间不宜少于2h，升温速度不宜超多25℃/h，降温速度不宜超过20℃/h，最高温度和恒温温度均不宜超过65℃；混凝土构件或制品在出池或撤除养护措施前，应进行温度测量，且构件出池或撤除养护措施时，表面与外界温差不得大于20℃。

3  采用潮湿自然养护时，应符合本规程第7.7.2条的规定。

7.7.4  大体积混凝土养护过程中应进行温度控制，混凝土内部和表面的温差不宜超过25℃，表面与外界温差不宜大于20℃；保温层拆除时，混凝土表面与环境最大温差不宜大于20℃。

7.7.5  冬期施工的机制砂混凝土，日均气温低于5℃时，不得采取浇水自然养护方法。撤除养护措施时，混凝土强度应至少达到设计强度等级的50%。

7.7.6  掺用膨胀剂的机制砂混凝土，应采用保湿养护，养护龄期不应小于14d。冬期施工时，对于墙体，带模养护不应小于7d。

7.7.7  机制砂混凝土养护用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

## 7.8  混凝土拌合物性能检验

7.8.1  机制砂混凝土原材料计量系统应经检定合格后才可使用，且混凝土生产单位每月应自检一次。原材料计量偏差应每班检查1次，原材料计量偏差应符合本规程第7.2.2条的规定。

7.8.2  在生产和施工过程中，应对机制砂混凝土拌合物进行抽样检验，流动性、黏聚性和保水性应在搅拌地点和浇筑地点分别取样检验。

7.8.3  对于机制砂混凝土拌合物的流动性、黏聚性和保水性项目，每工作班应至少检验2次。

7.8.4  机制砂混凝土拌合物性能应符合本规程第5.1节的规定。

## 7.9  硬化混凝土性能检验

7.9.1  机制砂混凝土强度的检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

7.9.2  机制砂混凝土长期性能和耐久性的检验评定应符合现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。

7.9.3  机制砂混凝土的力学性能、长期性能和耐久性能应分别符合本规程第5.2节和第5.3节的规定。

## 7.10  混凝土工程验收

7.10.1  机制砂混凝土工程施工质量验收应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定。

7.10.2  机制砂混凝土工程验收时，应符合本规程对混凝土长期性能和耐久性能的规定。

# 本规范用词说明

1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《混凝土用砂》GB/T 14684

2  《混凝土质量控制标准》GB 50164

3  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

4  《混凝土结构设计规范》GB 50010

5  《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T 50476

6  《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119

7  《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

8  《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081

9  《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082

10  《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》GB 1596

11  《混凝土强度检验评定标准》GBJ l07

12  《混凝土外加剂》GB 8076

13  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

14  《用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉》GB 18046

15  《预拌混凝土》GB/T14902

16  《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736

17  《用于水泥和混凝土中的钢渣粉》GB/T 20491

18  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

19  《通用硅酸盐水泥》GB 175

20  《机制砂混凝土应用技术规程》JGJ/T241

21  《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52

22  《混凝土用水标准》JGJ 63

23  《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

24  《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

25  《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193

26  《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T 10

27  《水工混凝土试验规程》SL 352

28  《水工混凝土掺用磷渣粉技术规范》DL/T 5387

29  《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041