附件5

广西壮族自治区预拌商品混凝土

生产企业内设试验室备案条件

一、基本条件

（一）试验室负责人应具有5年以上从事工程质量检测工作经历或具有中级以上技术职称；技术负责人应具有5年以上从事工程质量检测技术管理工作经历并具有工程技术类中级以上职称；

（二）有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于6人；

（三）有符合开展内部试验工作所需的仪器、设备和工作场所；所使用的属于强制检定的计量器具，已经计量检定合格；

（四）有健全的技术管理和质量管理体系。

二、可开展的内部试验项目和主要仪器设备及环境条件要求

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水泥物理力学性能检验 | ★细度 |  | 全套检测设备和配套设施，成型室和试验室有恒温装置 |
|  |  | ★安定性 | 试饼法 |  |
|  |  |  | ★雷氏夹法 |  |
|  |  | ★凝结时间 |  |  |
|  |  | ★强度 |  |  |
| 2 | ★砂常规检验 | 颗粒级配 |  | 烘箱、试验筛、天平 |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
| 3 | ★石常规检验 | 颗粒级配 |  | 烘箱、试验筛、天平、压力试验机 |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
|  |  | 针片状含量 |  |  |
|  |  | 压碎指标 |  |  |
| 4 | ★混凝土强度检验、配合比试验 |  |  | 压力机、搅拌机、振实台、标准养护室（自动温湿度控制）面积应与生产能力相适应 |
| 5 | 砂浆强度检验、配合比试验 |  |  | 压力机、搅拌机、标准养护室 |
| 6 | ★混凝土掺加剂 |  |  | 软练设备一套、分析天平、恒温室 |

注：带“★”项为试验室必须设立的检测项目。