广西壮族自治区工程建设地方标准

广西壮族自治区工程建设地方标准

地下连续墙施工技术规程

Construction Technical Specification for diaphragm wall

（征求意见稿）

- 2016–××–××  发布

2016–××–××  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅  发布

DBJ45

DBJ45/xxx-xxxx

地下连续墙施工技术规程

Construction Technical Specification for diaphragm wall

DBJ45/xxx-xxxx

批准部门：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

实施日期：20xx年x月x日

前 言

本规程根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建标[2015]32号文的要求，由广西建工集团基础建设有限公司会同广西华蓝岩土工程有限公司、广西大学等15家单位派出专家组成规程编制组，经编制组反复研究、修改而成。

规程编制组开展了比较广泛的调查研究，针对地下连续墙施工关键工艺进行了专题研究，总结了多年的施工的经验，适当考虑了近几年已成熟应用的新技术，制订初稿，又以多种方式广泛征求了全区有关单位的意见，对主要问题进行了反复修改，最后经审定定稿。

本规程针对广西常见的地基岩土类型，结合广西地基基础特点编写，反映了近年来广西地下连续墙施工行业的新技术和新经验，突出广西地方特色，体现了客观性、科学性和可操作性。

本规程共有14章4个附录，内容包括总则、术语和定义、基本规定、导墙、泥浆、成槽、接头、钢筋笼、混凝土、墙底注浆、预制地下连续墙、安全措施、环境保护措施、施工检测、规范性引用文件等。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅提出。

为了提高本规程的质量，请各单位在执行本规程的过程中，注意总结经验，积累资料，随时将有关意见和建议反馈给广西建工集团基础建设有限公司《地下连续墙施工技术规程》编制管理组（地址：广西壮族自治区南宁市高新区秀厢大道56号（北环路9号），邮箱：1953374375@qq.com，邮编：530001），以供今后修订时参考。

参加本次规程编制的单位和人员名单如下：

主编单位：广西建工集团基础建设有限公司

本规范参编单位（排列不分先后）：

广西华蓝岩土工程有限公司

广西大学

广西瑞宇建筑科技有限公司

广西安科岩土工程有限责任公司

广西基础勘察工程有限责任公司

建材桂林地质工程勘察院

桂林矿产地质研究院工程有限公司

广西建设职业技术学院

南宁市勘察测绘地理信息院

柳州市勘察测绘研究院

本规范主要起草人：

本规范主要审查人：

本规范为首次发布。

目 次

1 总则	1

2 术语和定义	2

3 勘察及施工准备	3

4 导 墙	5

5 泥 浆	6

5.1 泥浆制备	6

5.2 质量控制	6

6 成槽	8

6.1 槽段的划分	8

6.2 槽段的开挖	8

6.3 刷壁	9

6.4 清底	9

7 接 头	11

7.1 接头类型	11

7.2 接头施工	11

7.3 质量控制	12

8 钢筋笼	13

8.1 钢筋笼的制作	13

8.2 钢筋笼的吊装	13

8.3 质量控制	14

9 混凝土	15

9.1 混凝土配制	15

9.2 导管的构造和布置	15

9.3 水下混凝土浇筑	15

9.4 质量控制	15

10 墙底注浆	17

11 预制地下连续墙	18

11.1 一般规定	18

11.2 预制墙段的制作	18

11.3 预制墙段的堆放和运输	19

11.4 预制墙段的安放	19

11.5 预制墙段墙缝和墙槽缝隙处理	20

12 职业健康与安全措施	21

13 环境保护措施	22

14 施工检测	23

附录 A	24

附录 B	25

附录 C	27

附录D 本规程用词说明	41

引用标准名录	42

条文说明	43

1 总则

1.0.1 为规范广西地下连续墙的施工，做到安全适用、经济合理、技术先进、确保质量以及保护环境的要求，制定本标准。

1.0.2 本规程适用于广西壮族自治区行政区域内房屋建筑和市政基础设施工程中深度≤50m的地下连续墙的施工、检验、检测与验收。其他行业的地下连续墙施工也可参照本规程执行；超过上述深度的地下连续墙应进行专项研究，采取有效的施工技术措施。

1.0.3 地下连续墙的施工，除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及本区现行有关标准的规定。

2 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了本规程中的某些术语和定义。

2.0.1 地下连续墙  diaphragm wall

地下连续墙是使用一定的设备和机具，在泥浆护壁的条件下，开挖具有一定宽度与深度的沟槽，将接头管（箱）、钢筋笼吊入沟槽内，采用导管向沟槽内灌注混凝土并将泥浆置换出来，完成一个单元槽段，各单元槽段之间用特制的接头连接形成一道连续的地下钢筋混凝土墙。

1) 临时性地下连续墙 temporary diaphragm wall

仅用作基坑围护的墙体，不兼作地下室外墙的墙体。连续墙通常使用时间≤2a。

2) 永久性地下连续墙 permanent diaphragm wall

既作基坑围护的墙体又作地下室外墙的墙体，即“两墙合一”。连续墙通常使用时间＞2a。

2.0.2 预制地下连续墙   precast diaphragm wall

按常规方法挖槽和清孔后，在泥浆中先插入预制好的墙板构件，然后以自凝泥浆置换成槽用的护壁泥浆，或直接以自凝泥浆护壁成槽插入预制构件，或加以灌浆固化而形成的地下连续墙。

2.0.3 导墙  guide wall

沿地下连续墙墙面两侧修筑的具有足够强度、刚度和精度，起到挡土、导向、支承重物、存蓄泥浆和测量基准作用的两道平行于地下连续墙中心轴线的临时结构物。

2.0.4 单元槽段  unit trench

地下连续墙施工前预先沿墙体方向将其划分为若干个某种长度的施工单元。

2.0.5 槽壁加固  consolidation in both side of trench

成槽前对地下连续墙两侧土体进行加固的方法。

2.0.6 接头 joint

地下连续墙施工时，在墙的纵向连接两个相邻单元槽段的连接接头。

2.0.7 墙底注浆  grouting for the bottom of diaphragm wall

在地下连续墙底部注浆以增加竖向抗压承载力及减少墙底渗漏的方法。

3 勘察及施工准备

3.0.1 地下连续墙施工前应复核岩土工程勘察资料。当已有地质资料的勘察精度不满足施工阶段要求时，应进行施工勘察。地下连续墙施工阶段勘察资料应满足：

1查明场地地形、地貌和周边环境，并评价地下连续墙施工对附近建(构)筑物、管线等的影响。

2查明勘探深度内土的种类、成因类型、沉积时代及土层空间分布。

3查明大粒径块石、地下洞穴、植物残体、管线、障碍物等可能影响地下连续墙施工的因素，对地下连续墙施工有影响的多层含水层应分层测定其水位。

4墙轴线上勘探孔的孔距不应大于20m，当需要圈定重要的局部变化时，宜加密勘探点。勘探孔的深度应满足地基沉降计算的要求，且进入墙底下不小于5W(W为墙厚)。

5地下连续墙轴线位于碳酸盐岩等可溶性岩地层上时，详细勘察时每幅地下连续墙不少于一个勘察孔。当根据详细勘察及已有其他勘察资料确定存在下列情况之一，则应进行地下连续墙岩溶施工勘察(超前地质钻探)：1）岩面倾斜≥15°；2）孤石或探头石及其他障碍物；3）土洞或溶洞；4）单个溶槽、裂隙≥200mm或溶槽裂隙密集发育。

6地下连续墙岩溶施工勘察应满足：每幅地下连续墙累计勘察孔不少于2个；以发现有2）、3）、4）不良地质体的钻孔为中心，在地连墙内及其两侧按不大于2mx2m的网距布置探孔，查勘不良地质体发育规模，至距地连墙外2m止，当认为有必要时可加大勘察范围。勘察时宜做压水或注水试验，评价成槽泥浆的流失程度。

3.0.2地下连续墙施工前应做好如下准备工作：

1施工现场调查及资料的收集：

（1）施工场区的地形、地质、气象和水文资料；

（2）邻近建筑物、周边地下管线和场地内地下、空中障碍物等相关资料；

（3）测量基线和水准点资料；

（4）场地内外运输状况， 施工机械进入现场和进行组装的可行性；

（5）给排水和供电条件；

（6）当地防洪、防汛和环境保护的有关规定。

2施工准备：

（1）应复核测量基准线、水准基点，并在施工中做好复测及保护工作；

（2）应完善场内施工道路、供电、供排水、加工场地、泥浆循环系统等设施；

（3）移走架空管线，标明和清除槽段处的地下障碍物，做好场地平整工作, 将已切改完毕且已报废的管线全部封堵。

（4）设备进场安装调试、检查验收工作。

（5）应按有关标准、规范、设计文件和管理文件编制地下连续墙专项施工方案。

（6）遇有不良地质体时，应做好探摸和处理工作。

（7）地下连续墙外壁与邻近建（构）筑物的水平距离不宜小于1.5m。

（8）应做好噪声、泥浆与振动等环境污染的减排、控制措施。

（9） 膨胀土区堆放材料和设备的现场，应采取措施保持场地排水通畅。

3.0.3 施工单位必须参加由建设单位组织的设计交底和监理单位组织的图纸会审工作。施工前施工单位应编制施工组织设计，报监理单位审批后实施。

3.0.4 地下连续墙成墙施工组织设计宜包括以下内容：

1工程概况：含工程建设地点及周围环境、工程的性质、用途、规模及特点、地下墙成墙总体积、计划开工日期与竣工日期。

2工程地质及周围环境：含简要的工程地质资料和水文地质资料，地下管线及临近建筑物情况。其它与施工有关条件的说明。

3施工部署：含工程施工进度计划、材料、设备和劳动力等的供应计划，供电、供水、排水设施布置。

4地下连续墙施工：含施工工法、施工工艺流程、主要工序施工方法、特殊工艺施工方法等，如：导墙设计；挖槽机械、配属设备的选择；单元槽段的划分、施工顺序及挖槽施工的技术要求；护壁泥浆的配合比、泥浆循环系统的布置、泥浆重复使用处理与废浆管理措施；钢筋笼加工详图，钢筋笼加工、吊放运输所用设备、方法及技术要求；混凝土配合比设计、供应、及灌注技术要求等。

5主要施工技术措施：根据工程实际情况和难点采取针对性的技术措施。

6施工监测措施：根据工程实际情况采取对邻近地下管线与建（构）筑物沉降监测措施。

7施工管理措施：含施工组织网络图和管理人员表；安全保证体系及安全保证措施；质量保证体系及质量保证措施；施工质量检测要求；文明施工措施；废泥浆及废渣土处理及其他环境保护措施；消防与卫生管理措施；配合交通措施；降低工程成本措施等。

8附图：含施工现场总平面布置图、施工现场供配电平面布置图、施工槽段划分图与支撑平面布置图(钢支撑)、地质剖面图(标示地连墙深度及开挖深度)、 钢筋混凝土导墙、道路及排水明沟施工图、泥浆系统配置及处理流程图(结合日成槽量)、预埋构件加工图；根据工程实际情况，可增加安全设施和管线保护措施施工图。

3.0.5 正式施工前应根据施工方案进行试成槽施工，以检验方案符合性、检测设备工效、泥浆性能、地层条件等相关参数，并完成试成槽施工总结报告。

3.0.6 原材料进场时，应具有产品合格证、出厂试验报告。进场后，应按国家有关规定进行材料验收和抽检，确保其质量合格后方可使用。

3.0.7 成槽设备、钢筋笼加工、钢筋笼吊装设备、混凝土灌注设备应按有关规定检查，合格后方可使用。

4 导 墙

4.0.1 地下连续墙施工应设置导墙，导墙设置应符合下列规定：

1  应具有足够的强度和稳定性，宜采用现浇钢筋混凝土结构，导墙混凝土强度等级不应低于C20，厚度不应小于200mm，导墙埋深不应小于1.5m；外侧翻边长度不小于1.2m，厚度不小于20cm；

2  应能准确标示地下连续墙墙体平面位置；

3  导墙应能作为高程测量的基准；

4  导墙应能成为成槽机械和混凝土灌注机架导向构件；

5  导墙应能储存泥浆并能稳定槽内泥浆液面。

6  导墙结构常见形式有┑┏型、┘┗型、] [型。

7  预制装配式导墙应采取有效措施确保预制块体的稳定、平直。

4.0.2 导墙顶面宜高出地面50mm~100mm，并应保证泥浆液面高出地下水位0.5m以上；滨海地区还应充分考虑潮汐对地下水位的影响。邻近水边的地下连续墙施工，应采取防止波浪和潮水越顶对地下连续堵造成损坏的措施。

4.0.3 导墙墙底应设置在承载力较高的土层中，不得漏浆；遇有厚层松散填土等情况必须采取土体加固措施。

4.0.4 导墙深度范围内遇暗浜、基础等障碍物时，应完全挖出障碍物或破除基础混凝土块，将导墙的中心线引至导墙槽底，用粘土分层回填密实后，再施工导墙。导墙遇软土、杂填土、暗浜等不良地质时，宜进行换填、槽壁加固或采用深导墙。

4.0.5 导墙内墙面应垂直，内墙面净距应根据地下连续墙墙体设计尺寸确定，净距应比地下连续墙设计厚度加宽30～50mm。

4.0.6 拐角处导墙应外放，外放尺寸应根据设备及墙厚确定。

4.0.7 导墙应设置变形缝，变形缝与地下连续墙接头错开，变形缝间距可为20～40m。两片导墙的变形缝的平面位置应错开500mm以上。

4.0.8 导墙立模结束之后，浇筑混凝土之前，应对导墙放样成果进行最终复核。导墙混凝土应对称浇筑，强度达到70%后方可拆模，拆模后应立即在内墙面间加设临时支撑，竖向间距、水平间距不宜大于2000mm。设置临边防护或在导墙内回填土方，以保障施工安全。导墙养护期间，重型机械不宜在导墙附近作业或停留。导墙周边地面应根据施工需要进行一定宽度的硬化。

4.0.9 导墙允许偏差应符合表4.0.9的规定。

表 4.0.9 导墙允许偏差

| 序号 | 项 目 | 允许偏差 | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 顶面高程 | ±10mm | 每幅 | 1 | 水准仪 |
| 2 | 内墙面与纵轴线距离 | ±5mm | 每幅 | 1 | 经纬仪或钢尺量 |
| 3 | 导墙净宽度 | ＜±10mm | 每幅 | 1 | 用钢尺量 |
| 4 | 内墙面平整度 | ≤5mm | 每幅 | 1 | 用靠尺量 |
| 5 | 内墙面垂直度 | ＜H/500 | 每幅 | 1 | 用铅垂量 |
| 6 | 导墙平面位置 | ＜±10mm | 每幅 | 1 | 用钢尺量 |

5 泥 浆

5.1 泥浆制备

5.1.1 泥浆宜选用优质膨润土进行配制，并添加分散剂、降失水剂、增粘剂等泥浆外加剂，以调整泥浆性能。

5.1.2 应根据场地地质条件、地下水状态等情况进行泥浆配合比设计和试验。

5.1.3 新配制的泥浆应存放24h以上，使膨润土或粘土充分水解后方可使用。

5.1.4 现场应配备充足的泥浆循环系统，现场泥浆储备量应为每日计划成槽方量的2倍以上。

5.1.5 泥浆配合比应按土层情况试配确定，一般泥浆的配合比可按表5.1.5选用。遇土层极松散、颗粒粒径较大、含盐或受化学污染时，应配制专用泥浆。

表5.1.5泥浆配合比

| 土层类型 | 膨润土（%） | 增粘剂CMC（%） | 纯碱Na2CO3(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 黏性土 | 8~10 | 0~0.02 | 0~0.5 |
| 砂性土 | 10~12 | 0~0.05 | 0~0.5 |

5.1.6 在泥浆容易渗漏的土层中成槽时，应适当提高泥浆的防渗漏性能，如增加泥浆粘度、降低泥浆比重、失水量等，并添加适应的防漏剂等，同时增加泥浆的储备量。

5.1.7 重复使用的泥浆宜通过重力沉淀、机械除砂、化学再生处理、再生调剂等再生处理符合要求后方可使用。

5.1.8 废弃泥浆和渣土处理应符合环境保护要求。

5.2 质量控制

5.2.1 新拌制泥浆的性能指标应符合表 5.2.1 的要求。

表 5.2.1 新拌制泥浆的性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重度 |  | 1.05～1.10g/cm3 | 泥浆比重秤 |
| 2 | 粘度 | 黏性土 | 18～25s | 500ml/700ml漏斗法 |
|  |  | 砂性土 | 25～35s |  |
| 3 | 含砂量 |  | <4% | 洗砂瓶 |
| 4 | 失水量 |  | <20ml/30min | 失水量仪 |
| 5 | 泥皮厚度 |  | 1～3mm/30min | 失水量仪 |
| 6 | pH值 |  | 7.5～10.5 | pH试纸 |
| 7 | 胶体率 |  | ＞98% | 量筒法 |

5.2.2 循环泥浆的性能指标应符合表5.2.2 的要求。

表 5.2.2 循环泥浆的性能指标

| 序号 | 项目 |  | 性能指标 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重度 |  | 1.05～1.15g/cm3 | 泥浆比重秤 |
| 2 | 粘度 | 黏性土 | 18～30s | 500ml/700ml漏斗法 |
|  |  | 砂性土 | 25～35s |  |
| 3 | 含砂量 | 黏性土 | <4% | 洗砂瓶 |
|  |  | 砂性土 | <7% |  |
| 4 | 失水量 |  | <30ml/30min | 失水量仪 |
| 5 | 泥皮厚度 |  | 1～3mm/30min | 失水量仪 |
| 6 | pH值 |  | 8～11 | pH试纸 |
| 7 | 胶体率 |  | ＞95% | 量筒法 |

6 成槽

6.1 槽段的划分

6.1.1 单元槽段长度宜为 4～6m。槽段划分应综合考虑地质条件、结构要求、抓斗开度、地下连续墙的厚度和深度、结构接头位置及尺寸、钢筋笼重量、混凝土供应能力、现场作业条件等因素。

6.1.2 单元槽段最小长度应大于成槽机械挖土、破土装置的长度；异型单元槽段的连续直线段应大于成槽机械挖土、破土装置的长度。

6.1.3 单元槽段的最大长度应能满足地下连续墙成槽过程中槽壁稳定、施工工艺、施工工序和周边环境的需要。

6.1.4 异型槽段应在转角处设置导角。在槽壁外邻近建筑物或市政管线时，宜缩小槽段长度。

6.2 槽段的开挖

6.2.1 成槽前应进行槽壁稳定性验算、评估。对位于暗滨区、扰动土区、浅部松砂层等不稳定槽壁的槽段或邻近建筑物保护要求较高时，可采用水泥搅拌法、高压旋喷法等方法对槽壁进行加固。

6.2.2 常用成槽机械及其选型。

1 常用成槽机械有： 抓斗式成槽机、冲击式成槽机、液压铣槽机、多头回转钻成槽机等。

2 成槽机械应根据工程地质、水文地质、地下连续墙尺寸、接头形式以及地下连续墙质量要求进行选型。可使用单一设备，也可几种设备组合使用；

3 标贯值在40击以下的土层或单轴抗压强度在3MPa以下的岩层可采用液压抓斗成槽机进行成槽施工；标贯值大于 40 击的地层或单轴抗压强度在3MPa以上的岩层宜采用冲抓结合或者抓铣结合的方法进行成槽施工。

6.2.3 槽段开挖之前，应检测泥浆的四项常规指标：比重、粘度、含砂率和PH值。槽段开挖过程中，每个槽段应检测一次泥浆四项指标。

6.2.4 地下连续墙施工前，宜试挖槽，以检验挖槽机械的性能、泥浆的配合比、施工工艺、槽壁稳定等技术参数，并复核地质资料。

6.2.5 单元槽段应采用跳幅法间隔施工顺序，同一槽段挖槽分段不宜超过三抓。钻孔、冲孔过程中，宜采用间隔施工，先施工奇数孔位，后施工偶数孔位，最后施工孔位间的棱角部分。液压铣槽机成槽施工时应垂直槽段，液压铣槽机切割轮应对准孔位缓慢入槽切削。

6.2.6 异形槽段（L形、T形、多边形等）应在相邻槽段浇筑完成后进行。异形槽段成槽时应保证槽壁前后、左右的垂直度均满足设计要求，必要时调整幅宽。

6.2.7 槽段开挖过程中，应控制成槽设备特别是液压抓斗上下的速度，避免扰动过大导致槽壁坍塌或泥浆溢出。

6.2.8 槽段开挖过程中，应及时补充泥浆，确保槽内泥浆液面高于地下水位0.5m以上。

6.2.9 成槽机宜具备垂直显示仪表和纠偏装置。槽段开挖过程中，应检测槽壁的垂直度情况，及时纠偏。槽段开挖结束后，应检测槽段的前后槽壁以及两个端头的垂直度。

6.2.10 成槽后应检测槽位、槽宽、槽深、槽厚、槽壁垂直度、沉渣厚度以及槽内泥浆指标。

6.2.11 挖槽施工、钢筋笼入槽、导管入槽、混凝土灌注均应快速进行，减少不必要的空置时间，以防发生槽壁坍塌。

6.2.12 特殊地层成槽施工应符合下列要求：

1 膨胀土地层成槽后应及时灌注混凝土，防止槽壁坍塌及膨胀土遇水软化影响连续墙的承载力性能。

2 在深厚砂卵石层区地下墙成槽可采取以下槽壁塌方的措施：

（1） 在承压、富水深厚砂卵石地层，地下墙成槽前先布设深井降水孔降水，在保证周边环境及既有线安全的情况下，将地下水位降至砂性土层底部，条件不允许的地方应降至泥浆面以下6m。

（2） 选用粘度大，失水量小，形成护壁泥皮薄而韧性强的优质泥浆，确保槽段在成槽机械反复上下运动过程中土壁稳定，并根据成槽过程中土壁的情况变化选用外加剂，调整泥浆指标，以适应其变化。

（3） 施工中防止泥浆漏失并及时补浆，始终维持稳定槽段所必须的液位高度。

（4） 雨天地下水位上升时应及时加大泥浆比重和粘度，雨量较大时暂停挖槽，并封盖槽口。

（5） 成槽、吊放钢筋笼、放置导管等工作应连贯，经检查验收合格后，应及时浇注水下砼。

3 岩溶发育区成槽施工可采取以下列措施：

（1） 岩溶特别发育区宜进行岩溶处理后再选择合适的成槽施工方法；如方锤与圆锤联合作业进行岩溶及断层破碎带地层地下连续墙成槽施工工法等。

（2）塌孔时及时补充泥浆稳定液保持槽内水头高度；

（3）如遇孤石，应采用取芯钻头减压慢钻或其他有效方法，保证槽壁的垂直度；

（4）岩面倾斜，导致钻头受力不均时，可用混凝土或毛石回填，修正槽壁的垂直度；对落水孔洞，暗沟宜采用填充粘土、水泥等材料，重新施钻槽孔等方法。

（5）土洞和溶洞引起坍孔及偏孔采取的处理与预防措施：进行填充注浆，对洞内土体起到超前加固的作用，确保穿越土洞时槽壁的稳定性，浆液采用水泥浆液，注浆范围为土洞底板以下2.0 m至顶板以上2.0 m.。

（6）泥浆大量流失：立即往导槽内输送尽量多的泥浆，同时将挖槽机提出来，提高泥浆粘度和密度，并备堵漏材料，及时补浆和堵漏，使槽内泥浆保持正常液面。

6.2.13 槽段开挖出的土方应及时清理，确保文明施工。

6.2.14 槽段成槽质量控制指标满足表6.2.14的要求。

表 6.2.14 槽段成槽质量控制指标

| 序号 | 项目 | 结构形式 | 测试方法 | 测试点位 | 测试频率 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 槽位 | 临时结构 | 钢尺或全站仪 | 2点/幅 | 20% | 0～50mm |
|  |  | 永久结构 | 钢尺或全站仪 | 2点/幅 | 20% | 0～30mm |
| 2 | 槽宽 | 临时结构 | 钢尺 | 1点/幅 | 100% | 0～50mm |
|  |  | 永久结构 | 钢尺 | 1点/幅 | 100% | 0～50mm |
| 3 | 槽深 | 临时结构 | 测绳 | 2～3点/幅 | 100% | 0～100mm |
|  |  | 永久结构 | 测绳 | 2～3点/幅 | 100% | 0～100mm |
| 4 | 墙厚 | 临时结构 | 超声波 | 2点/幅 | 50% | 0～50mm |
|  |  | 永久结构 | 超声波 | 2点/幅 | 100% | 0～50mm |
| 5 | 垂直度 | 临时结构 | 超声波 | 1点/幅 | 100% | ≤1/150 |
|  |  | 永久结构 | 超声波 | 2点/幅 | 100% | ≤1/300 |

6.2.15 成槽过程中，应对成槽情况和泥浆指标做记录。

6.3 刷壁

6.3.1 成槽结束后，应对相邻槽段端口全断面进行清刷除泥，确保接头无夹泥。

6.3.2 刷壁器钢丝刷须与混凝土端面全面充分接触。

6.3.3 刷壁应彻底，刷壁器上无泥后再刷2～3次；闭合幅施工时，需另外增加刷壁次数。

6.3.4 刷壁过程中，应做好施工记录。

6.4 清底

6.4.1 槽底沉渣清理一般采用沉淀抓除法、泥浆循环除砂法或泥浆置换法，也可采用泵吸法或气举法。

6.4.2 清底后，槽底沉渣厚度应符合表6.4.2的规定。

表 6.4.2 清底后槽底沉渣控制指标

| 项目 | 结构形式 | 测试方法 | 测试点位 | 允许沉渣厚度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉渣厚度 | 临时结构 | 超声波或测绳 | 2点/幅 | ≤200 mm |
|  | 永久结构 | 超声波或测绳 | 2点/幅 | ≤100 mm |

6.4.3 清底后，槽底0.5～1m以内泥浆指标（每幅槽段取浆点应不少于2个）应符合表6.4.3的规定。

表 6.4.3 清底后泥浆控制指标

| 项 目 |  | 控制指标 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 比 重 | 黏 土 | ≤1.15 | 比重计 |
|  | 砂 土 | ≤1.20 |  |
| 粘 度（s） |  | ≤30 | 漏斗计 |
| 含 砂 率（%） | 黏 土 | ≤6 | 洗砂瓶 |
|  | 砂 土 | ≤7 | 洗砂瓶 |
| PH 值 |  | ≤9 | PH试纸 |

6.4.4 钢筋笼吊放后，混凝土浇筑前，应进行沉渣厚度的检测，应进行二次清底，直至符合表6.4.2的要求。

6.4.5 清底过程中，应做好原始施工记录。

7 接 头

7.1 接头类型

7.1.1 地下连续墙接头常用的形式有：圆锁口管接头、工字钢接头、十字钢板接头、V形钢板接头、铰接接头和铣接头等，如图7.1.1~ 6所示：

图 7.1.1-1  圆锁口管接头示意图

图 7.1.1-2  工字钢接头示意图

图 7.1.1-3  十字钢板接头示意图

图 7.1.1-4  V型钢板接头示意图

图 7.1.1-5  铰接接头示意图

图 7.1.1-6  铣接头示意图

7.1.2 地下连续墙接头根据墙体结构形式、受力特征和止水要求可选择非刚性接头（圆锁口管接头、铰接接头、铣接头）或刚性接头（工字钢接头、十字钢板接头、V 型钢板接头）。非刚性接头不传递墙体内力。

7.1.3 接头刚度或与钢筋笼形成整体的刚度应能抵抗混凝土浇筑时的侧向压力。

7.1.4 施工接头严禁设置于地下连续墙的转角处。

7.2 接头施工

7.2.1 后行槽段开挖结束后，应对先行槽段接头进行清理后方可下放钢筋笼、浇筑混凝土。

7.2.2  刚性接头的长度：下部地层较软时，接头下部插入槽底以下不小于500mm；下部地质强度较高接头无法插入时，接头底部可与槽底齐平。上部与宜高出地下连续墙泛浆高度，同时应制定有效的防混凝土绕流措施。

7.2.3 一般情况下，接头箱端面形状应与接头形状相符。

7.2.4 超深槽段刚性接头背后回填施工时，下部或全部应采用粘土回填密实。

7.2.5 接头箱或锁口管下放到底后，上部应高出导墙面1.5m以上。

7.2.6 接头箱或锁口管下放时，应保证接头箱或锁口管的垂直度。

7.2.7 接头箱或锁口管在混凝土初凝后开始初顶拔，以后每30min 提升50～100mm，应在混凝土终凝前将接头箱或锁口管全部拔出。

7.2.8 铣接头施工应符合以下规定：

1 后行槽段施工时，应将套铣部分混凝土套铣干净，套铣部分不小于200mm；

2 导向插板应在混凝土浇筑前放置于预定位置，插板长度宜为3～5m。

3 套铣一期槽段钢筋笼应设置限位块，限位块可设置在钢筋笼两侧，宜采用PVC管，限位块长度一般为300～500mm，竖向间距一般为3～5m。

7.2.9 预制混凝土接头施工应符合下列规定：

1 预制接头吊装的吊点位置及数量应根据计算确定，应分节依次吊放。

2 预制接头吊放应注意迎土面和迎坑面，严禁反放。

3 预制接头应达到设计强度的100%后运输及吊放。

4 先放预制接头，再吊放钢筋笼。

7.3 质量控制

7.3.1 刚性接头顶部位置偏差应小于20mm。

7.3.2 圆形锁口管的安装垂直度偏差应符合表6.2.14中槽段垂直度的要求。

7.3.3 接头的清理应符合本规程6.3的要求。

8 钢筋笼

8.1 钢筋笼的制作

8.1.1 钢筋笼制作平台宜根据钢筋笼尺寸采用型钢或混凝土制作，地面坚实、平整，平台平整度偏差不得大于1/500；在平台上根据设计的钢筋间距、插筋、预埋件及钢筋驳接器的设计位置作出控制标记。

8.1.2 钢筋笼的加工

1 钢筋笼制作必须按照设计图纸施工，对钢筋的型号、级别不得随意替换，钢筋的间距、数量等不得随意更改；钢筋笼应做成整体，如需分节分段制作，应在平台上进行预拼装，接头处纵向钢筋的预留搭接长度应符合设计及《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18。

2 钢筋笼纵向主筋接头连接采用焊接或机械连接，直径小于 16mm 的主筋不宜采用机械连接，HRB400 级钢筋及直径25mm以上的HRB335级钢筋应采用机械连接，机械连接应满足设计及《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107。

3 钢筋笼成型用点焊固定，主筋交点应50%且均布分布点焊，主筋与桁架、吊点处应100%点焊；接头应与钢筋笼水平筋焊接牢固，焊接时应选用等强度的焊条进行焊接，接头处设置止浆板。

4 钢筋笼须确保纵向预留混凝土浇筑导管位置，并确保上下贯通顺畅。

5 钢筋笼宜采用4mm~6mm钢板制作成保护块，与主筋焊接，横向设置2～3块，纵向间距为3～5m。

6 预埋件和接驳器必须按照设计图纸施工，确保安装牢固、位置准确，钢筋接驳器外露处应包扎。

7 工字钢接头焊接时，水平钢筋与工字钢应采用5d双面跳焊搭接。

8 十字钢板接头焊接时，水平钢筋与十字钢板应采用双面焊，焊接长度不应小于50mm。

8.1.3 钢筋笼应设置桁架、剪刀撑等加强整体刚度的构造措施，钢筋笼起吊桁架应根据起吊过程中的刚度和整体稳定性计算确定，钢筋笼加固措施如图8.1.3所示。

图 8.1.3  钢筋笼加固示意图

8.1.4 注浆管以及其它各种检测管、预埋件宜与钢筋笼一起制作拼装，绑扎固定在钢筋笼上。

8.2 钢筋笼的吊装

8.2.1 钢筋笼吊装应编制安全专项施工方案，并经专家评审通过后方可进行钢筋笼吊装施工。

8.2.2 根据钢筋笼的形状、大小、重量和吊装高度，计算选定主副吊车的型号、吊装工艺。

8.2.3 钢筋笼宜整体吊装，如必须分段进行吊装时，分段连接位置应该避免在受力较大的部位，有可靠的措施保证上下钢筋笼的整体性。

8.2.4 合理进行吊点布置，并对吊点局部加强。应对主副吊扁担、主副吊钢丝绳、吊具索具、吊点以及钢筋笼的变形进行安全验算。吊筋长度应根据实测导墙标高确定。

8.2.5 钢筋笼起吊前应检查吊车，确保回转半径600mm 内无障碍物，并进行试吊。

8.2.6 起吊时禁止钢筋笼下端在地面上拖引，钢筋笼吊起后不得空中摆动，应在钢筋笼下端系上拽引绳以人力操纵。

8.2.7 吊车在吊着钢筋笼行走时候应缓慢行驶，保证钢筋笼在吊车行驶过程中不发生摆动。

8.2.8 钢筋笼应在槽段清底后及时吊入，钢筋笼骨架吊入后应保证位置和标高准确，钢筋笼的迎土面和迎坑面应按设计要求放置，严禁反放。

8.2.9 钢筋笼吊放时应对准槽段中心线缓慢下沉，钢筋笼不得强行入槽。

8.2.10 异形槽段的钢筋笼的转角处应设置局部加强措施来保证钢筋笼的吊装过程中整体性， 并随钢筋笼放入槽段过程中进行逐步割除。

8.2.11 钢筋笼下放到槽底前，钢筋笼的吊点应转换到吊筋，应采用可靠的措施临时固定钢筋笼。

8.3 质量控制

8.3.1 钢筋制作平台的平整度应控制在20mm以内。

8.3.2 钢筋笼制作允许偏差、检验数量和方法应符合表8.3.2的规定。

表 8.3.2 钢筋笼制作允许偏差、检验数量和方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） | 检查方法 | 检查范围 | 检查数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋笼长度 | ±50 | 钢尺量，每片钢筋网检查上、中、下三处 | 每副钢筋笼每副钢筋笼 | 3 |
| 2 | 钢筋笼宽度 | 0，-20 |  |  | 3 |
| 3 | 钢筋笼保护层厚度 | 0，+10 |  |  | 3 |
| 4 | 钢筋笼安装深度 | +50 |  |  | 3 |
| 5 | 主筋间距 | ±10 | 任取一断面，连续量取间距，取平均值作为一点，每片钢筋网上测四点 |  | 4 |
| 6 | 分布筋间距 | ±20 |  |  |  |
| 7 | 预埋件中心位置 | ±10 | 钢尺 |  | 20% |
| 8 | 预埋钢筋和接驳器中心位置 | ±10 | 钢尺 |  | 20% |

8.3.3 钢筋笼安装误差应小于20mm。

9 混凝土

9.1 混凝土配制

9.1.1 混凝土的原材料、配合比设计、施工和验收，应符合现行国家标准《混凝土质量控制标准》GB 50164、 《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119、《粉煤灰混凝土应用技术规范》GB 50146、《地下工程防水技术规范》GB 50108和《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定。

9.1.2 水下混凝土必须具备良好的和易性，初凝时间应满足浇筑要求，入槽时的坍落度宜为200mm士20mm；水下混凝土配合比应通过试验确定，根据需要可掺入外加剂和矿物掺合料。

9.1.3 混凝土应采用导管法浇筑， 骨料最大粒径不得大于钢筋最小净距1/3和导管内径1/6～1/8。

9.1.4 永久性结构混凝土的抗渗等级应符合设计要求。水下混凝土配制强度等级应先进行试验，然后参照表9.1.4确定。

表9.1.4 混凝土设计强度等级对照表

| 混凝土设计强度等级 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 | C50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水下混凝土配制强度等级 | C30 | C35 | C40 | C50 | C55 | C60 |

9.1.5 对于有腐蚀性地下水的地区应配制防腐蚀混凝土。

9.2 导管的构造和布置

9.2.1 导管宜采用无缝钢管制作，壁厚不宜小于5mm，直径宜为200～300mm；直径制作偏差不应超过 2mm，导管的分节长度视工艺要求确定，底管长度不宜小于4m，接头宜用法兰或双螺旋方扣快速接头。

9.2.2 导管使用前应试拼装、试压并进行水密性试验，试水压力为0.6～1.0MPa。

9.2.3 开始浇筑时，导管底端距孔底的距离一般为0.3～0.5m，导管内应设置隔水栓。

9.2.4 在单元槽段内同时使用两根以上导管时，其间距不宜大于3m，导管与槽段接头或与已浇筑地下连续墙端面间的距离不宜大于1.5m，确保每根导管分担的浇筑面积应基本均等。

9.2.5 使用的隔水栓应有良好的隔水性能，保证能顺利排出。

9.3 水下混凝土浇筑

9.3.1 钢筋笼吊放就位后应及时灌注混凝土，间隔不宜超过4h。灌注前复测沉渣厚度是否符合要求。

9.3.2 凝土应连续浇筑，间隔时间不应超过0.5h，且首批浇筑混凝土将导管底端的埋入深度不小于0.8m。

9.3.3 混凝土浇筑应均匀连续，间隔时间不宜超过30min，槽内混凝土面上升速度应控制在2m/h～5m/h内。随着混凝土的上升，要适时提升和拆卸导管，导管底端埋入混凝土面以下一般宜保持2～6m。

9.3.4 在浇筑过程中，各导管处的混凝土表面高差不宜大于0.5m。混凝土宜浇筑至高出墙顶设计标高不应小于0.5m，凿除浮浆后，墙顶高程和墙顶混凝土强度必须满足设计要求。

9.3.5 提升导管时应避免碰撞钢筋笼。

9.4 质量控制

9.4.1 地下连续墙混凝土坍落度检验每槽段不应少于3次；抗压强度试件留置数量为每100m3不少于1组，且每槽段不少于1组。永久地下连续墙抗渗试件每500m3不少于一组。

9.4.2 地下连续墙墙面应平整、密实，无渗漏、孔洞、露筋、夹泥和蜂窝等现象。

9.4.3 混凝土的密实度宜采用超声波检查，总抽样比例为20%；需要时采用钻孔抽芯检查强度。

9.4.4 开挖后地下连续墙各部位允许偏差应符合9.4.4的规定。

表 9.4.4 地下连续墙允许偏差值

| 项目 | 允许偏差 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 临时结构 | 永久结构 |
| 平面位置 | ±30mm | 0，+30mm |
| 平整度 | +150mm | +100mm |
| 垂直度 | 1/200 | 1/300 |
| 预留孔洞 | 40mm | 30mm |
| 预埋件 | 水平方向10mm 垂直方向20mm | 水平方向10mm 垂直方向20mm |
| 预埋连接钢筋 | 水平方向10mm 垂直方向20mm | 水平方向10mm垂直方向20mm |

10 墙底注浆

10.0.1 设计方应明确墙底、墙体两侧是否注浆。墙底注浆一般采用P.O.42.5普通硅酸盐水泥，浆液水灰比宜为0.5～0.6；浆液应过滤，滤网网眼应小于40μm。

10.0.2 注浆管宜采用钢管，壁厚不宜小于2mm，管径不宜小于25mm，接头处应采用丝扣套筒连接；单幅槽段注浆管的数量不应少于2根，槽段长度大于6m时宜增设注浆管；注浆管应与钢筋笼固定牢靠；注浆管底应位于槽底以下200～500mm；声测管可兼作注浆管。

10.0.3 注浆器应采用单向阀，应能承受大于1MPa的静水压力。

10.0.4 注浆器具有可靠的密封性和单向阀性能。注浆器安装的位置必须使注浆器不被混凝土堵住，确保注浆的可靠性。

10.0.5 每幅槽段宜在混凝土初凝后终凝前进行清水劈裂开塞，在墙身混凝土强度达到设计强度的70％后开始进行后压浆施工。在正式注浆之前，选择有代表性的墙段进行注浆试验，以确定施工参数。

10.0.6 注浆量应符合设计要求，注浆压力应控制0.2～0.4MPa之间，应根据土层特性确定注浆压力，注浆压力最高值不宜超过2MPa。

10.0.7 墙底注浆终止标准采用注浆量和注浆压力双控原则，满足下列条件之一可终止注浆：

1 注浆量达到设计要求。

2 注浆压力大于2MPa并持续3分钟，且注浆量达到设计注浆量的80%时。

11 预制地下连续墙

11.1 一般规定

11.1.1 预制地下连续墙单元槽段长度和幅宽应根据开挖深度、基坑平面尺寸、起重机能力和构件长细比合理确定。单元槽段幅宽宜为3m~4m。

11.1.2 导墙的设置和施工应符合本规程第4章的规定。

11.1.3 成槽施工应符合下列规定：

1 成槽前应进行槽壁稳定验算。

2 宜采用连续成槽法进行成槽施工。

3 成槽顺序应先转角幅后直线幅。

4 成槽深度应大于墙段埋置深度100mm~200mm。

5 新拌制泥浆的性能指标应符合表5.2.1的规定。

6 清基后槽内泥浆的性能指标应符合表11. 1. 3的规定。

表11.1. 3 护壁泥浆性能指标

| 序号 | 检查项目 | 允许值 | 检查数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范 围 | 点 数 |  |
| 1 | 泥浆比重（g/cm3） | 1.10~1.20 | 离槽底 500mm处 | 1 | 泥浆比重称 |
| 2 | 泥浆粘度（s） | 25~30 |  | 1 | 500毫升/700毫升漏斗法 |
| 3 | pH值 | 7~9 |  | 1 | pH试纸 |

11.2 预制墙段的制作

11.2.1 预制墙段宜在工厂制作，有条件时也可在现场预制。预制墙段可叠层制作，叠层数不应大于三层。叠层制作时，下层墙段混凝土达到设计强度的30%以后，方可进行上层墙段的制作。各层墙段间应做好隔离措施。

11. 2. 2 预制墙段厚度应小于成槽厚度20mm。

11. 2. 3 制作模具应符合下列规定：

1 底模宜采用混凝土台座。台座下的地基应平整、坚实，排水畅通，地基承载力应满足制作荷载的要求。台座板侧向弯曲允许偏差为L/1500(L为墙段长度)且不大于15mm, 2m长度内台座的平整度允许偏差为3mm。

2 芯模宜采用充气胶囊或预制成型的塑料泡沫。充气胶囊在底层混凝土浇捣后放置充气，并采用环形抗浮钢筋固定。抗浮钢筋间距不应大于300mm。上层、侧边混凝土初凝后，充气胶囊方可放气回收。

3 侧模、端模下端应与混凝土台座连接固定，上口采用对拉螺杆连接。对拉螺杆的设置间距由计算确定，对拉螺杆应设止水片，侧模与端模交角应采用围檩固定。

4模具安装位置偏差应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》(G850204)的有关规定。

11. 2. 4 钢筋骨架施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》（G850204)的有关规定。

11. 2. 5 混凝土施工应符合下列规定：

1 混凝土采用水平分层连续浇筑。浇注顺序由墙段的一端向另一端，底层混凝土浇筑后，应立即安装胶囊芯模并充气，进行上层混凝土浇筑，停顿时间不应大于45min。芯模两侧的混凝土应对称浇筑振捣。

2 每浇注一次混凝土应进行3次坍落度测试，浇筑过程的前中后各1次。每一单元槽段混凝土应做抗压强度试件，每100m3混凝土不应少于1组；每5个槽段应留置1组抗渗试件。

3 混凝土施工的其它要求应符合现行国家标准《混凝土结构施工质量验收规范》(GB50204)的有关规定。           11. 2. 6 混凝土预制墙段应满足表10. 2. 6规定。

表11.2.6 预制墙段尺寸的允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查数量 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 长度 | ±5 | 每幅槽段 | 3 | 钢尺检查 |
| 2 | 宽度 | ＋0，－5 |  | 3 | 钢尺量一端及中部，取其中较大值 |
| 3 | 厚度 | ＋0，－5 |  | 3 | 线、钢尺量最大侧向弯曲处 |
| 4 | 侧向弯曲 | ≤L/1000，且≤20 |  | 2 |  |
| 5 | 埋件、接驳器位置 | 5 |  | 20% | 钢尺检查 |
| 6 | 主筋保护层厚度 | ＋10，－5 |  | 3 | 钢尺或保护层厚度测定仪量测 |
| 7 | 对角线差 | 10 |  | 2 | 钢尺量两个对角线 |
| 8 | 表面平整度 | 5 |  | 3 | 2m靠尺和塞尺检查 |

注:L为墙段长度，单位mm。

11.3 预制墙段的堆放和运输

11. 3.1 预制墙段应达到设计强度的70%后方可运输及吊放。

11. 3. 2 预制墙段的就位吊点位置应按设计要求。设计无规定时，吊点位置应计算确定。

11. 3. 3 预制墙段水平起吊应四点吊，起重钢丝绳与墙段水平的夹角不应小于45°。

11. 3. 4 预制墙段的堆放场地应平整、坚实、排水畅通。垫块宜放置在吊点处。底层垫块面积应满足墙段自重对地基荷载的有效扩散。预制墙段叠放层数不宜超过三层，上、下层垫块应放置在同一直线上。

11. 3. 5 预制墙段运输叠放层数不宜超过二层。墙段装车后应采用紧绳器与车板固定，钢丝绳与墙段阳角接触处应有护角措施。异形截面墙段运输时应有可靠的支撑措施。

11.4 预制墙段的安放

11. 4.1 预制墙段安放前应具备下列条件：

1 槽段完成并验槽合格。

2 槽段底部应均匀回填碎石，回填高度应高出墙段埋置底标高50mm。

3 根据墙幅布置，在导墙面上划出墙段安放的分幅标记。放置预制墙段限位搁置横梁并与导墙面上的埋件焊固。两搁置横梁放置标高控制，应与墙段上的搁置点实测标高对应。

4 预制墙段应验收合格。

11. 4. 2 预制墙段的安放顺序为先转角墙段后直线墙段。预制墙段安放闭合位置宜设在直线墙段上。闭合幅安放前，应实测闭合幅槽段上、下槽宽，并根据实测数据，对闭合幅墙段安放作相应调整。

11. 4. 3 预制墙段的起吊和安放应符合下列规定：

1 起吊吊点应按设计要求或经计算确定。

2 应验算起吊过程中所产生的内力能否满足设计要求。

3 吊点设置和起重索具配置应满足墙段起吊回直后墙厚、墙宽两个方向处于铅垂状态的要求。

4 起吊回直过程应防止预制墙段根部拖行或着力过大。

5 墙段入槽、安放应平稳，并使用经纬仪观察两个方向垂直度。

11.4.4 预制墙段安放允许偏差应符合表10. 4. 4的规定。

表11.4.4 预制墙段安放允许偏差

| 序号 | 检查项目 | 允许偏差（mm） | 检查数量 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 预制墙顶标高 | ±10 | 每 幅 槽 段 | 2 | 水准仪 |
| 2 | 预制墙中心位移 | 10 |  | 1 | 钢尺检查 |

11.5 预制墙段墙缝和墙槽缝隙处理

11. 5.1 预制墙段墙缝宜采用现浇钢筋混凝土接头，预制墙段与槽壁间的前后缝隙宜采用压密注浆填充。

11. 5. 2 墙缝接头的施工应符合下列规定：

1 接头的施工宜3个~5个预制墙段作为一个施工段。

2 一个施工段最外侧的接头宜在下一施工段进行施工。

3 接头施工前，应对两侧墙段侧壁进行刷壁，再对接头位置进行清孔，然后吊放钢筋笼。

4 接头水下混凝土宜采用细石混凝土，坍落度宜为200mm士20mm，导管内径宜采用φ200mm。导管埋置深度宜2m~6m,导管应勤提勤拆。混凝土灌注及导管提升应缓慢。

11. 5. 3 注浆施工应符合下列规定：

1 预制墙段与槽段前后缝隙压密注浆应在接头施工完毕后进行。

2 每个预制墙段宜设置2根注浆管，注浆时各注浆点应均匀注浆。

3 浆液指标及注浆参数应符合表10. 5. 3的要求。

表11.5.3 浆液指标及注浆参数

| 序号 | 项 目 | 指标参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水灰比 | 0.55～0.6 |
| 2 | 水玻璃掺量 | 2%～5% |
| 3 | 注浆压力（Mpa） | 0.2～0.4 |
| 4 | 注浆速度（L/min） | 20 |

11. 5. 4 预制墙段的搁置点应待墙底墙侧注浆达到设计强度的100%后才可拆除。

12 职业健康与安全措施

12.0.1 施工过程应符合的主要职业健康与安全标准：

1 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33

2 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59

3 《施工现场临时用电安全技术规程》 JGJ 46

12.0.2 在进驻施工现场前，对施工人员进行安全教育。正确使用劳保用品，制定合理的劳动组织，劳动强度控制要符合国家的相关规定。施工过程中，定期召开安全工作会议，定期开展现场安全检查工作。

12.0.3 地下连续墙作为基坑支护的墙体的，应按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）文的要求编制危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案，随同基坑支护方案一起经专家评审通过后方可进行施工。

12.0.4 根据审批通过后的地下连续墙施工组织设计、安全专项施工方案，应逐级向有关人员进行技术、安全施工交底。

12.0.5  成槽设备、吊装设备等重载机械行走道路应先行混凝土硬化，其地基承载力应满足施工要求，保证施工机械行走的安全和平稳。

12.0.6 成槽过程中，槽段边应根据槽壁稳定的要求控制施工荷载。

12.0.7 临近江、海、湖边的地下连续墙施工，应评估地表水位、地下水位变化对槽壁稳定的影响。

12.0.8 地下连续墙施工期间，应采取适当的措施（巡视或设备检测）对周边环境、邻近管线以及附近建筑物的沉降、变形监控，确保安全施工。

12.0.9 机电设备应由考核合格的专业机械工操作，操作时应遵守操作规程。特殊工种（电工、焊工、机操工等）及小型机械工应持证上岗。

12.0.10 施工机械的使用应符合标准的规定，应对机械设备、设施、工具配件及个人劳保用品经常检查，应确保完好和使用安全。应经常检查各种卷扬机、成槽机、起重机钢丝绳的磨损程度，并按规定及时更新。

12.0.11 电、气焊作业应实行隔离作业，电焊工必须戴专用的防护用品。

12.0.12 在保护设施不齐全、监护人不到位的情况下，严禁人员下槽、孔内清理障碍物。

12.0.13 吊机起吊工作应满足：

1 站位处，应确保地基有足够的承载力。吊车起重区域，不得有人停留或通过，并设置警示标识。

2 起重机尾部600~回转半径内不应有障碍物;起重机吊钢筋笼时，应先吊离地面200mm~500mm，检查起重机的稳定性、制动器的可靠性、吊点和钢筋笼的牢固程度，确认可靠后才能继续起吊。

3 风力大于6级或大雪、大雾、大雨等恶劣天气，以及视线不清等不利情况下，应停止钢筋笼及预制地下连续墙板的起吊工作。

12.0.14 对槽口采取有效的防护措施。

12.0.15 雨、雪、冰冻天气应采取相应的安全措施，雨后施工应排除积水。

13 环境保护措施

13.1.1 施工过程的环境保护应符合国家现行标准《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ 146、《建筑工程绿色施工规范》GB/T50905 的有关规定。

13.1.2 施工前应制定建筑物、地下管线安全的保护技术措施，并标出施工区域内外的建筑物、地下管线的分布示意图。

13.1.3 施工前应对周边建筑物、管线进行调查摸底，制定监测方案，对需重点保护的建筑物、管线应进行必要的安全评估，并委托有资质的监测单位进行监测。

13.1.4 施工场地周围的围墙做到连续、封闭。

13.1.5 施工现场出入口处应设置冲洗设施，由专人对进出车辆进行清洗保洁。

13.1.6 施工现场应设置以明沟、集水池为主的临时排水系统系统，施工污水应经明沟引流、沉淀过滤达到标准后，排入市政排水管网。

13.1.7 项目部组织专人定期检查管线、沟槽的畅通情况，定期清理淤积物，保证排放畅通。

13.1.8 地下连续墙施工过程中应采取下列措施控制噪声污染：

1 应选用低噪声的机械，固定式机械应安装隔声罩；

2 施工车辆进入现场禁止鸣笛；

3 应按现行国家标准《建筑施工场所噪声限值》GB 12523的规定，严格控制施工期间的噪声。

13.1.9 地下连续墙施工过程中泥浆排放应符合下列要求：

1 施工过程产生的废土、渣土及废泥浆应集中堆放；

2 废弃泥浆和污水未经处理严禁直接排入下水道和河流中；

3 废土、渣土、废泥浆的处置应符合有关部门的规定；

4 运送泥浆和废弃物时要用封闭的罐装车，不得有撒落、溢出或泄露现象。

13.1.10 夜间施工应办理相关手续，并采取措施减少声、光的不利影响。

14 施工检测

14.0.1 地下连续墙工程应进行槽壁稳定曲线、垂直度、沉渣厚度和槽宽等参数的检测。

14.0.2 对混凝土、钢材、预埋件等墙体原材料质量的检验项目和方法应符合国家现行有关标准的规定。

14.0.3 地下连续墙槽段的成槽施工过程须采用超声波对槽壁垂直度进行测试， 每幅槽壁垂直度检测不少于 2 个断面，若检测不合格应进行修槽处理。

14.0.4 墙身质量除对预留混凝土试件进行强度等级检验外，尚应进行现场检测。检测方法可采用声波透射法、钻孔取芯法等。

# 附录 A

（资料性附录）

现浇钢筋混凝土地下连续墙施工工艺流程图

# 附录 B

（资料性附录）

机械设备性能表

B.1 成槽设备

表 B.1  几种常用成槽机主要性能

| 型号 | BAUER GB 46 | SG40A | SH400c |
| --- | --- | --- | --- |
| 成槽宽度(m) | 0.4～1.5 | 0.35～1.2(1.5) | 0.3～1.2(1.5) |
| 成槽深度(m) | 75 | 70 | 70 |
| 最大提升力(kn) | 460 | 400 | 400 |
| 卷扬机单绳拉力(kN) | 2×230 | 2×220 | 2×220 |
| 发动机额定输出(kW) | 224 | 263 | 261 |
| 整机质量(t) | 75 | 68 | 82 |

B.2  泥浆泵与压浆泵

表 B.2  常用泵的性能

| 泵型 | 流量 |  | 吸程 （m） | 扬程 （m） | 转速 （r/min） | 功率 （Kw） | 叶轮直径(mm） | 泵重 （kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （m3/h） | （L/s） |  |  |  |  |  |  |
| PWL污水泵 | 350 |  |  | 23 |  | 55 |  |  |
| 4PN泥浆泵 | 100 |  |  | 41 |  | 55 |  |  |
| 4PN衬胶泥浆泵 | 160 |  |  | 40 |  | 55 |  |  |
| 6PN泥浆泵 | 230 | 64 | 5.5 | 27 | 980 | 75 | 420 | 1200 |
|  | 280 | 78 | 5.3 | 26 |  |  |  |  |
|  | 320 | 90 | 4.2 | 25 |  |  |  |  |
| 8PN泥浆泵 | 450 | 125 | 3.5 | 65 | 980 | 215 | 635 | 4000 |
|  | 550 | 153 |  | 63 |  |  |  |  |
|  | 600 | 163 |  | 62 |  |  |  |  |
| 4PS砂泵 | 90 |  |  | 37 |  | 55 |  |  |
| 6PS砂泵 | 320 |  |  | 29 | 980 | 115 |  | 1500 |
|  | 380 |  |  | 28.5 |  |  |  |  |
|  | 440 |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | 500 |  |  | 26 |  |  |  |  |
| 8PS砂泵 | 500 |  |  | 29 | 980 | 215 |  | 2100 |
|  | 650 |  |  | 37 |  |  |  |  |
|  | 750 |  |  | 32 |  |  |  |  |

表 B.3  后压浆泵性能

| 性 能 |  | 型号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | TBW200/40 | BW250/50 | 2DN6/30 | 2DN15/40 | 2DSJ3/30 | 100/20 | CB5540 |
| 最大压力（MPa） |  | 2.0 | 2.5，3.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0，1.5 | 2.0 | 4.0～3.5 |
| 最大排量（L/min） |  | 200 | 250，150 | 100 | 250，170，100 | 1.5，1.0 | 100 | 180～540 |
| 缸数（个） |  | 2 | 3 | 2 | 2 |  |  | 2 |
| 缸套直径（mm） |  | 85 | 75 | 70 | 90，75，70 | 70 | 110 | 90， 100， 115 |
| 活塞行程（mm） |  | 140 | 85 | 100 | 150 |  |  | 150 |
| 往复次数 （次/min） |  | 81 | 250，150 | 84 | 76 | 62 | 110 | 50，90 |
| 吸泵管口径（mm） |  | 89 | 62.5 | 54 | 75 |  |  |  |
| 排泵管口径（mm） |  | 38 | 38 | 44 | 54 |  |  |  |
| 电机功率（Kw） |  | 18 | 20 | 10 | 30 | 4.2 | 7 | 40 |
| 外形尺寸 | 长（mm） | 1670 | 1100 | 1695 | 1750 |  |  | 1940 |
|  | 宽（mm） | 890 | 920 | 920 | 700 |  |  | 960 |
|  | 高（mm） | 1600 | 634 | 634 | 1130 |  |  | 1390 |
| 质量（Kg） |  | 680 |  |  | 825 |  |  | 1200 |

# 附录 C

（规范性附录）

施工记录表

表 C.1  地下连续墙槽段测量报审表

| 工程名称： |  |
| --- | --- |
| 槽段编号： | （地连墙简图） |
| 施工单位： | 监理单位： |
| 槽段坐标： | 放样时间： |
| 施工单位放样工程师： （签字） | 监理单位测量工程师： （签字） |
| 专业监理工程师 （签字） | 施工单位测量负责人： （签字） |

表 C.2  地下连续墙开槽申请表

| 工程名称： | 槽段编号： |
| --- | --- |
| 施工单位： | 监理单位： |
| 泥浆指标满足要求： 是□ 否□ | 成品钢筋笼储备： 充足□ 不充足□ |
| 笼顶标高: | 导墙顶标高: |
| 槽段长度: | 吊筋长度: |
| 预计开槽时间： | 申请人： |
| 专业监理工程师： （签字） | 施工单位生产负责人： （签字） |

表 C.3  工程定位测量记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  | 测量单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 图纸编号 |  |  |  | 施测日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 坐标依据 |  |  |  | 复测日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 高程依据 |  |  |  | 使用仪器 |  |  |  |  |
| 闭 合 差 |  |  |  | 仪器检定日期 |  |  | 年 月 日 |  |
| 定位抄测示意图： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 抄测结果： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加人员 签字 |  | 监理（建设） 单位 | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 专业技术负责人 |  | 测量负责人 | 复测人 |  | 施测人 |

本表由测量单位提供，建设单位、施工单位和城建档案馆各保存一份。

表 C.4  地下连续墙成槽施工记录表

| 工程名称： | 槽段编号： |  |
| --- | --- | --- |
| 施工单位： | 监理单位： |  |
| 成槽设备： | 设计槽宽： |  |
| 槽段长度： | 设计槽底标高： |  |
| 成槽说明 （对成槽过程中的异常及入岩进行描述） | 泥浆质量检验记录 |  |
|  | 重度 |  |
|  | 粘度 |  |
|  | 含砂量 |  |
|  | PH值 |  |
|  | 重度 |  |
|  | 粘度 |  |
|  | 含砂量 |  |
|  | PH值 |  |
|  | 重度 |  |
|  | 粘度 |  |
|  | 含砂量 |  |
|  | PH值 |  |
|  | 重度 |  |
|  | 粘度 |  |
|  | 含砂量 |  |
|  | PH值 |  |
| 主管工长： （签字） | 记录人： （签字） |  |

表 C.5  地下连续墙成槽质量检测记录表

| 工程名称： | 槽段编号： |
| --- | --- |
| 检测单位： | 监理单位： |
| 终槽时间： | 检测时间： |
| 槽底设计标高： | 槽底检测标高： |
| 槽段设计长度： | 槽段检测长度： |
| 槽段设计宽度： | 槽段检测宽度： |
| 槽壁设计垂直度： | 槽壁检测垂直度： |
| 槽底沉渣设计要求： | 槽底检测沉渣厚度： |
| 槽壁质量检测满足要求： 是□ 否□ |  |
| 检测人： （签字） | 专业监理工程师： （签字） |

表 C.6  地下连续墙施工检验批质量验收记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  | 验收部位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  | 专业工长 |  | 施工班组长 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |
| 检查项目 |  |  |  |  | 检查参数 |  |  | 检查方法 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 1 | 墙体强度 |  |  | 设计要求 |  |  | 查试件记录或取芯试压 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直度 | 永久结构 |  | 允许偏差 | l/300 |  | 超声波测槽仪或成槽机上的监测系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时结构 |  |  | l/150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 1 | 材料 | 商品混凝土 |  | 设计要求 |  |  | 查产品合格证、出厂质保文件或抽样试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 预埋接驳器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 导墙 尺寸 | 宽度 |  | 允许偏差或允许值 | W+40mm |  | 用钢尺量,W为地下墙设计厚度 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙面平整度 |  |  | ＜5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 导墙平面位置 |  |  | ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 沉渣 厚度 | 永久结构 |  |  | ≤100mm |  | 用重锤或沉积物测定仪测量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时结构 |  |  | ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 槽 深 |  |  |  | ＋100mm |  | 用重锤测 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 混凝土坍落度 |  |  |  | 180～220mm |  | 用坍落度测定器测定 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 地下墙表面平整度 | 永久结构 |  |  | ＜100mm |  | 适用于均匀粘土层，松散及易坍土层由设计决定 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 临时结构 |  |  | ＜150mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 插入式结构 |  |  | ＜20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 永久结构的预埋件位置 | 水平向 |  |  | ≤10mm |  | 用钢尺量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 垂直向 |  |  | ≤20mm |  | 用水准仪测量 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 监理(建设)单位验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

表 C.7  地下连续墙钢筋笼吊装申请表

| 工程名称： | 槽段编号： |
| --- | --- |
| 施工单位： | 监理单位： |
| 钢筋笼验收合格（含预埋件） ：是□ 否□ | 槽壁质量合格：是□ 否□ |
| 钢筋笼总重： | 吊装设备合格：是□ 否□ |
| 吊装现场指挥： | 吊装申请人： |
| 同意吊装：是□ 否□ | 专业监理工程师： （签字） |

表 C.8  地下连续墙（钢筋笼）工程检验批质量验收记录表

GB50202-2002

（Ⅰ）

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 子分部工程名称 |  | 验收批量 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 分包单位 |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  | 分包项目经理 |  | 专业工长 |  | 施工班组长 |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  | 监理(建设)单位验收记录 |  |  |
| 检查项目 |  |  | 检查参数 |  | 检查方法 |  |  |  |  |  |  |
| 主 控 项 目 | 主筋间距 |  | 允 许 偏 差 (mm) | ±10 | 用 钢 尺 量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢筋笼长度 |  |  | ±100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 钢筋规格、材质 |  | 设 计 要 求 |  | 查出厂合格证和抽样试验报告 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 电焊条 |  |  | 查出厂合格证 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 箍筋间距 | 允 许 偏 差 (mm) | ±20 | 用 钢 尺 量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 钢筋笼断 面尺寸 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 检查评定结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理(建设)单位 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人) |  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |

表 C.9  隐蔽工程检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  | 隐蔽日期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 现我方已完成 （轴线） （地面高程） （部位）的（ ）工程，经我方检验，符合设计、规范要求，特申请进行隐蔽验收 |  |  |  |  |
| 依据：施工图纸（施工图纸编号 ） 、 设计变更/洽商（编号 ）和有关规定、规程。 材质：主要材料 规格/型号 隐检内容： 特殊工艺： 申报人： |  |  |  |  |
| 审核意见： □同意隐蔽 □修改后自行隐蔽 □不同意，修改后重新报验 质量问题； |  |  |  |  |
| 参加人员签字 | 监理（建设单位） | 施工单位 |  |  |
|  |  | 技术负责人 | 质检员 | 施工员 |

本表由施工单位填报，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

表 C.10  地下连续墙墙身混凝土灌注申请表

| 工程名称： | 槽段编号： |
| --- | --- |
| 施工单位： | 监理单位： |
| 钢筋笼起吊时间： | 钢筋笼吊装完成时间： |
| 钢筋笼调入槽内标高： | 二次清槽工艺： |
| 二次清槽时间： 至 | 预计混凝土到场时间： |
| 现场混凝土塌落度检测： cm | 浇灌申请人： |
| 同意浇灌：是□ 否□ | 专业监理工程师： （签字） |

表 C.11  地下连续墙混凝土灌注记录表

| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 槽段编号： |  |  |  |  |  |  | 设计深度： |  |  |  |  |  |  | 槽段长度： |  |  |  |  |  |  |
| 设计墙顶标高： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计墙底标高： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灌注前槽底标高： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导墙顶标高： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算混凝土方量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际灌注混凝土方量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导管距槽底距离： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 导管总长： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土强度等级： |  |  |  |  |  |  | 坍落度： |  |  |  |  |  |  | 槽深： |  |  |  |  |  |  |
| 灌注开始时间： |  |  |  |  |  |  | 灌注完毕时间： |  |  |  |  |  |  | 沉渣厚度： |  |  |  |  |  |  |
| 时间 |  | 混凝土深度（m) |  |  | 导管长度（m) |  |  | 导管埋深（m) |  |  | 导管 |  |  |  |  |  | 实灌混凝土数量 |  |  | 备注 |
| 开始时间 | 结束时间 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 11 | 22 | 33 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 盘数 | 数量（m3) | 累计数量（m3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 拆管长度 | 导管余长 | 拆管长度 | 导管余长 | 拆管长度 | 导管余长 |  |  |  |  |

表C.12 地下连续墙工程检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主 控 项 目 | 1 | 墙体强度 |  |  |  |  | 设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 垂直度：永久结构 临时结构 |  |  |  |  | 1/500 1/500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 般 项 目 | 3 | 导墙尺寸 |  | 宽度W 墙面平整度 导墙平面位置 |  |  | W+50m ＜5mm ±10mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 沉渣厚度：永久结构 临时结构 |  |  |  |  | ≤100mm ≤200mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 槽深 |  |  |  |  | +100mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 混凝土坍落度 |  |  |  |  | 180～220mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 钢筋笼尺寸 |  |  |  |  | 见验收表（Ⅰ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | 地下墙表面平整度 |  |  | 永久结构 临时结构 插入式结构 |  | ＜50mm ＜150mm ＜20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | 永久结构时的预埋件位置 |  |  | 水平向 垂直向 |  | ≤10mm ≤20mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查评定结果 |  |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  |  | 项目专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.13 地下连续墙后注浆施工记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 设计水泥强度等级 |  |  |  | 设计注浆量（t） |  |  |  | 设计终止压力（Mpa） |  |  |
| 序号 | 槽段 编号 | 开塞 日期 | 注浆 日期 | 注浆 断面 | 浆液水灰比 | 正常压力（MPa） | 终止压力（MPa） | 水泥用量（t） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 注浆量 | 合计 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工员： 质检员： 监理工程师： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.14 地下连续墙挖槽施工记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 槽段 |  | 监理单位 |  |  |  |
| 挖土装备： 挖槽设计： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期班次 | 单元槽段 编号 | 单元槽段深度（m) |  | 本班挖槽 深度 （m) | 本班挖槽 数量 （m3） | 挖槽宽度（m） | 槽壁垂直度（‰） | 槽位偏差情况（mm） |
|  |  | 本班开始时 | 本班结束时 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员： 施工员： 记录员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.15 地下连续墙护壁泥浆质量检查记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  | 轴线 |  |  | 监理单位 |  |  |
| 槽段号 |  |  | 泥浆搅拌机类型： |  |  |  | 膨润土种类和特性： |  |
| 泥浆配合比： 每立方米： 土 kg 水 kg 化学掺合剂 kg |  |  |  |  |  |  | 每盘： 土 kg 水 kg 化学掺合剂 kg |  |
| 日期班次 |  | 泥浆指标 |  |  | 规范指标 |  | 检测结果 | 评定结果 |
|  |  | 比重(g/cm3) |  |  | 1.1～1.25 |  |  |  |
|  |  | 粘度(s/) |  |  | 18～25 |  |  |  |
|  |  | 含砂量(%) |  |  | 4% |  |  |  |
|  |  | 酸碱度(PH) |  |  | 7～9 |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员： 施工员： 记录员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.16 地下连续墙混凝土灌注记录

编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工部位 |  |  |  |  | 槽段号 |  |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单元槽段编号 |  |  |  |  | 单位槽段深度(m) |  |  |  |  |  | 单位槽段宽度(m) |  |  |  |  |  | 设计墙厚(mm) |  |  |
| 灌注前槽底标高(m) |  |  |  |  | 导墙顶标高(m) |  |  |  |  |  | 钢筋骨架顶标高(m) |  |  |  |  |  | 设计混凝土量(m3) |  |  |
| 设计砼强度(MPa) |  |  |  |  |  | 坍落度(cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沉渣厚度(mm) |  |  |
| 时间 | 混凝土浇注深度(m) |  | 导管埋入混凝土深度 实灌混凝土数量(m) |  |  |  | 导管拆除数量(m) |  |  | 实灌混凝土数量 |  |  |  |  |  |  |  | 钢筋位置情况、槽内情况锁口管（料包）情况、停灌情况、停灌时间、事故原因和处理情况等重要记事 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 车次 |  |  | 数量（m3） | 累计数量(m3) |  | 实测坍落度(mm) |  |  |  |
|  |  |  | Ⅰ | Ⅱ |  |  | Ⅰ |  | Ⅱ | Ⅰ |  |  | Ⅱ |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质检员： 施工员： 记录员： 日期： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表C.17 混凝土坍落度测量记录

表D2-5                                                                                                                               编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 浇筑部位 |  | 强度等级 | 施工日期 | 混凝土数量（m³） | 测量时间 | 要求坍落度（mm） |  | 实测坍落度（mm） | 允许偏差（mm） | 结论 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  | 测量人 |  |  |

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份。

表C.18 混凝土施工记录

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浇筑部位及结构 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 混凝土数量（m³） |  |  |  |  |
| 水泥品种及标号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 当班完成量（m³） |  |  |  |  |
| 混凝土强度等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 捣固方法 |  |  |  |  |
| 拌合方法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工日期 |  |  |  |  |
| 养护情况 |  |  |  |  |  | 气温 |  |  |  |  |  | 拆模日期 |  |  |  |  |
| 混凝土配合比（混凝土配合比设计报告单编号）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料 | 水泥 |  |  | 砂 |  | 石 |  | 水 |  | 外加剂名称及数量 |  |  |  |  | 外掺混合材料名称及用料 |  |
| 每盘数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ⅱ级粉煤灰 | SY-G |
| 每立方米数量（KG） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试块数量、编号及试验结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试块留置组数 |  |  |  |  | 试 压 结 果（MPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 试压报告编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 龄期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件养 （拆模） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 同条件养护 （结构实体检验） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |  |  | 试验员 |  |  |  |  |  | 施工员 |  |  |  |

本表由施工单位填写，建设单位、施工单位、城建档案馆各保存一份

表C.19 地下连续墙检验批质量验收记录表

| 单位（子单位）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部（子分部）工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 验收部位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包单位 |  |  |  |  |  |  |  | 分包项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工执行标准名称及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  |  | 施工单位检查评定记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 监理（建设）单位验收记录 |
| 主控项目 目 | 1 | 防水混凝土所用原材料、配合比以及其他防水材料必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 地下连续墙混凝土抗压强度和抗渗压力必须符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一搬项目 般 项 目 | 3 | 地下连续墙的槽段接缝以及墙体与内衬结构接缝应符合设计要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 地下连续墙面的露筋部分应小于1%墙面面积，且不得有露石和夹泥现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 地下连续墙墙体表面平整度的允许偏差： 临时支护墙体为50mm 单一或复合墙体为30mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位检查 评定结果 |  |  |  | 专业工长（施工员） |  |  |  |  |  |  | 施工班组长 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目专业质量检查员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理（建设）单位 验收结论 |  |  |  | 项目专业监理工程师： （建设单位项目专业技术负责人）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 附录D 本规程用词说明

1 为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须” ； 反面词采用“严禁” 。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应” ； 反面词采用“不应” 、 “不得” 。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜” 、 “可” ； 反面词采用“不宜” 。

2  文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合…的规定”或“应按…执行” 。

# 引用标准名录

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 50202   《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

GB 50208   《地下防水工程质量验收规范》

GB 50497   《建筑基坑工程监测技术规范》

GB 50164   《混凝土质量控制标准》

GB 12523   《建筑施工场界环境噪声排放标准》

GB/T 14902 《预拌混凝土》

GB/T 50107 《混凝土强度检验评定标准》

JGJ 18     《钢筋焊接及验收规程》

JGJ 107    《钢筋机械连接通用技术规程》

JGJ 59     《建筑施工安全检查标准》

JGJ 33     《建筑机械使用安全技术规程》

JGJ 46     《施工现场临时用电安全技术规程》

JGJ 146    《建筑施工现场环境与卫生标准》

JGJ 120    《建筑基坑支护技术规程》

DBJ45/003 《广西建筑地基基础设计规范》

DBJ45-011 《广西建筑基坑监测技术规程》

DBJ/T 45-XXX-2016《广西地下连续墙检测技术规程》

广西壮族自治区工程建设标准

地下连续墙施工技术规程

Construction Technical Specification for diaphragm wall

DB J/T 45- XXXXX—2016

# 条文说明

目录

1 总 则	1

3 勘察及施工准备	2

4 导 墙	3

5 泥 浆	4

5.1 泥浆制备	4

5.2 质量控制	4

6 成槽	5

6.1 槽段的划分	5

6.2 槽段的开挖	5

6.3 刷壁	7

6.4 清底	7

7 接头	8

7.1 接头类型	8

7.2 接头施工	8

7.3 质量控制	8

8 钢筋笼	9

8.1 钢筋笼制作	9

8.2 钢筋笼的吊装	9

8.3 质量控制	10

9 混凝土	11

9.1 混凝土配制	11

9.2 导管的构造和布置	11

9.3 水下混凝土浇筑	11

9.4 质量控制	11

10 墙底注浆	12

11 预制地下连续墙	13

11.1 一般规定	13

11. 2 预制墙段的制作	13

11. 3 预制墙段的堆放和运输	13

11. 4 预制墙段的安放	14

11. 5 预制墙段墙缝和墙槽缝隙处理	15

12 安全措施	17

13 环境保护措施	18

14 施工检测	19

1 总 则

1.0.1 随着建设步伐不断加快， 本区各地城市地下空间开发项目如雨后春笋般的不断涌现，如南宁市城市轨道交通将在未来5～8年逐步完善，地铁站房、超高层地下空间等一大批涉及基坑围护领域的设计及施工越来越多。基于其复杂的地质条件和水文条件，地下连续墙作为基坑围护体和结构基础的应用越来越多。目前，全国范围内，仅上海、天津、湖北颁布了地下连续墙地方施工规程。鉴于地下连续墙施工本身的地域性较强，其依赖于当地地质条件的特点较为明显，当前尚无全国统一的国家标准；同时，近年来本区地下连续墙施工技术以及施工机械应用也有较大的进展，因此，为了适应广西壮族自治区地下空间建设的要求，为相关建设行政主管部门提供管理依据、为广大施工企业提供施工参照， 尽快颁布切合广西壮族自治区当地工程地质与水文地质条件的地下连续墙施工技术规程显得尤为重要。

1.0.2 地下连续墙的施工经验大部分为50m深度内，故作深度≤50m的限制。超过上述深度的地下连续墙应进行专门研究，采取有效的施工技术措施。

3 勘察及施工准备

3.0.1 因无专门的地下连续墙勘察规范，地下连续墙的勘察工作常被与主体工程一起合并进行，勘察的精度往往未能满足地下连续墙施工的要求，故做此条要求。

5 岩溶区地下连续墙施工入岩是难点，查清岩溶发育情况是提高工效的前提。

6 目前较有效的勘察手段是钻探，当有成熟的物探方法时，可采用物探与钻探相结合的方法并适当减少勘察钻孔数量。压水、注水试验可参照《水利水电注水试验规程SL345-2007》。

3.0.2 地下连续墙施工前应做好如下准备工作：

1 地下连续墙施工前应收集的资料：

（1） 充分了解施工场区的地形、地质、气象和水文资料后，方可确定合适的成槽方法、掌握成槽工效等施工参数。

（2） 完全掌握邻近建筑物、周边地下管线和场地内地下障碍物等相关资料，便于制订相关保护措施。

（3） 测量基准和水准点是工程施工定位的依据。

2施工准备：

（9） 膨胀土有遇水膨胀，失水收缩的特性，因此应保持场地干燥避免积水。

3.0.3 参加图纸会审、编制施工组织设计是施工单位重要的施工准备工作。

3.0.4 本条规定了地下连续墙成墙施工组织设计的基本内容，可根据实际情况删减。

3.0.5 在地下连续墙正式施工前，在工程本体之外进行试成槽施工，是对工程场区地质条件、成槽设备性能、 泥浆参数等施工参数的首次验证和总结， 找出问题并改进， 确保在地下连续墙正式施工时的质量。

3.0.6 原材料应符合有关规范要求。

3.0.7 施工设备及材料加工应符合有关规范要求。

4 导 墙

4.0.1 在地下连续墙的施工中应设置导墙，其结构形式可做成“┐┌”型、“┘┗”型、或“][”型。导墙起着多方面的作用，如确定墙体的水平轴线位置和作为深度测量的基准；进行成槽作业时起着导向作用；作为机械运行轨道的水平基准与承重支点储存泥浆并稳定槽内泥浆液面， 防止槽口坍塌和作为钢筋笼或接头管的临时搁置支承点等。此款规定了导墙的主要功能。图4.0.1给出了常用导墙结构示意图。

图4.0.1  “┐┌”型导墙结构示意图

4.0.2 保证泥浆液面高出地下水位0.5m以上，可以保持泥浆对槽壁的压力，起到护壁的作用。

4.0.3 规定导墙设置在较密实土层上，而且其基底与土面紧贴，是为了避免导墙产生过大沉降或漏浆。

4.0.4 加固方法可采用粉喷桩、双轴或三轴搅拌桩。

4.0.5 ~4.0.7 给出了导墙构造的一般要求。

4.08 出入口导墙部位土方应夯填密实，上表而应覆盖承重铁板，以防导墙受力变形。

4.0.9 对导墙的构造要求、允许偏差和施工注意事项等提出了具体要求。

5 泥 浆

5.1 泥浆制备

5.1.1 泥浆制备材料的选用与成槽方法有关，液压抓斗挖槽多选用优质膨润土造浆。

5.1.2 通过现场试验，验证泥浆的稳定性、形成泥皮性能、泥浆流动性及泥浆比重。

5.1.3 新配制的泥浆存放24h 以上或添加分散剂，可以使膨润土或粘土充分水解，保证泥浆具有足够浓度。

5.1.4 循环使用泥浆的净化效果将直接影响护壁泥浆重复使用的可能性，也影响到地下连续墙的施工成本和所需处理的废弃泥浆量。泥浆净化通常采用机械、重力沉降和化学处理的方法。

5.1.5 提供了常用泥浆的配合比。

5.1.6 提出了在泥浆容易渗漏的土层中成槽时采用的一般处理措施。

5.1.7 提出了重复使用的泥浆的一般处理方法及处理要求。

5.1.8 规定了废弃泥浆和渣土处理要求。

5.2 质量控制

5.2.1 泥浆的主要作用是护壁，此外泥浆还有携渣、冷却机具和切土润滑的功能。合理使用泥浆可保持槽壁的稳定性和提高成槽效率。本条规定了新制泥浆的性能控制指标。

5.2.2 通过沟槽循环和水下混凝土浇筑置换出来的泥浆，由于膨润土等主要成分的消耗及土渣和电解质离子的混入，其质量比原泥浆质量显著恶化。恶化程度因成槽方法、地质条件和混凝土灌注方法等施工条件而异。本条规定了循环使用的泥浆控制指标。

6 成槽

6.1 槽段的划分

6.1.1 由于常规的成槽机特别是国产成槽机，抓斗宽度大多在2.8～3.0m。所以，槽段划分时，需考虑槽段直线段长度是否满足选用成槽机械成槽基本条件。

6.1.2 槽段的成槽时间和槽段的最大宽度是对立的。槽段宽度较大，接头较少，降低接头渗漏水的风险；但由于槽段暴露时间太长，会增加槽壁坍塌的风险；故槽段的最大宽度应根据槽深、槽厚合理地设计，一般控制在6m左右。

6.1.3 某些基坑围护转折较多，导致部分槽段无法调整到成槽机械需要的宽度，故可设置导角以满足成槽需求；另外，转角幅槽段通过设置导角可确保槽段转角处开挖彻底，确保钢筋笼的顺利下放。

6.1.4 单元槽段的划分应参照设计轴线，单元槽段的槽宽、槽厚定义示意图如图 6.1.4 所示：

图 6.1.4  单元槽段的槽宽、槽厚定义示意图

6.2 槽段的开挖

6.2.1 成槽前应进行槽壁稳定性进行研究，采取必要措施确保施工过程中槽壁稳定。

6.2.2 成槽机械的选型首先应考虑地质情况，特别是地层的标贯值或单轴抗压强度值，以确保选用的成槽机械具有足够的能力开挖。

6.2.3 确保成槽泥浆质量是保证施工顺利进行的重要因素，本条明确了泥浆检测的常规指标。

6.2.4 提出了正式施工前试挖槽的要求。

6.2.5 提出了单元槽段的一般施工顺序。

6.2.6 提出了异形槽段的一般施工顺序及其要求。

6.2.7 成槽机械的上下速度应进行严格控制，特别是在上部15m（由于此部分地层一般较松散）。成槽机械的快速上下，易引起较大的扰动，从而造成槽壁的坍塌。

6.2.8 成槽作业过程中，槽内泥浆液而应保持在不致外溢的最高液位，暂停施工时，浆而不应低于导墙顶面30cm。

6.2.9 明确了成槽过程中及时掌握槽壁垂直度的重要性，并应及时纠偏。

6.2.10 明确了成槽后应检测的指标。

6.2.11 成槽后及时浇砼可减少坍壁、沉碴过厚等事故。

6.2.12 本条规定了广西几种常见特殊地层成槽施工措施 。

1 明确了膨胀土的保护措施。

2 提供了在深厚砂卵石层区地下墙成槽施工常用做法。

3 岩溶发育区成槽施工可采取以下列措施：

（1） 方锤与圆锤联合作业成槽施工方法：采用方锤和圆锤联合修槽、成槽机最后挖槽的“三步一体”的施工工艺，具体流程为:测量放线、圆锤进行先导孔施工、圆锤进行副孔施工、方锤修槽、成槽机挖槽、成槽完成。标准段成槽如图2所示。

图6.2.12 方锤与圆锤联合作业示意图

（5） 串珠型、流通型溶洞发生漏浆时，需采用间歇性注浆技术进行补浆，宜采用填充法等进行处理后，再进行成槽施工。

塌孔时及时补充泥浆稳定液保持孔内水头高度，同时投入漏浆体积1.2 ~1.5倍的泥团、袋装粘土及片石，小冲程冲孔固壁，防止坍孔扩大。

用回填粘土与小片石的混合物的办法无法处理时，可用回填混凝土的方法堵塞其通道，混凝土回填按水下混凝土灌注方法进行。

对于无填充物的溶洞，可向溶洞内添加片石、黏土或者混凝土等填充物。

6.2.13 本条强调文明施工的重要性。

6.2.14 本条给出了成槽质量控制的具体指标。

6.2.15 本条强调了施工记录的重要性。

6.3 刷壁

6.3.1 从土方开挖时地下连续墙的漏水、涌水、流砂等质量缺陷来看，绝大多数直接原因是两幅墙之间存在较厚的夹泥夹渣现象，因此确保接头无夹泥非常重要，特别是闭合幅，因土与泥浆等的混合体固结时间较长，硬度较大、不易清除干净，更应该反复多次刷壁，才能有效清除端头的固结体。

6.3.2 接头刷壁时，需采用有弹性的钢丝刷，钢丝刷的长度应能充裕地接触到接头，确保接头刷壁得彻底，杜绝接头夹泥。

6.3.3 刷壁要彻底，刷壁次数不应少于20 次。

6.4 清底

6.4.1 槽底沉渣的重度与混凝土较接近，混凝土浇筑很难置换出沉渣，故成槽到设计深度后，必须对槽底沉渣进行清除。槽底沉渣清除可采用沉淀抓除法、泥浆循环除砂法或者泥浆置换法，也可组合这几种方式，确保沉渣厚度控制在设计允许范围内。

6.4.2 本条明确了槽底沉渣厚度控制指标。

6.4.3 本条明确了浇砼前槽底泥浆控制指标。

7 接头

7.1 接头类型

7.1.1 本条列举了6 种常用的接头形式，实际施工时，可根据地质水文条件、结构形式（临时结构和永久结构） 、墙体受力特征以及成本进行选择。另外，接头形式的选择也应考虑当地的习惯做法。

7.2 接头施工

7.2.1~7.2.6 锁口管（或接头箱）的端面选型应与接头相符，这样接头箱的刚度可以保证接头钢板不至于在混凝土浇筑过程中由于混凝土的侧向压力发生变形， 防止接头钢板的变形影响后续槽段成槽和混凝土浇筑质量。另外，接头箱的长度应能防止混凝土绕流至接头背后形成绕流。

7.2.7 接头箱的顶拔是接头施工中最重要的工序之一。随着天气、温度的不同，混凝土的初凝时间无法把握的很准，即便是取样在地面养护，也无法与地下混凝土凝固同步。故一定要重视初顶拔时间和初顶拔压力。

7.3 质量控制

7.3.1~ 7.3.3 对接头施工质量作出了规定。

8 钢筋笼

8.1 钢筋笼制作

8.1.1 钢筋笼的制作应在钢筋加工平台上成型，平台的尺寸应大于最大钢筋笼尺寸，且平台满足平整度要求，以保证钢筋笼加工的精度和预埋件布置的准确性。排水畅通，平台一般分为固定区和移动区，且两端应预留一定的空间。为便于纵向钢筋笼定位，宜在平台上设置钢筋定位条。

8.1.2 钢筋笼的加工

1 钢筋笼的尺寸应严格按图纸加工，最好按单元槽段做成一个整体，若地下连续墙很深或受起重设备其中能力的限制，地下连续墙需要分段制作在吊放时再连接，接头宜用接驳器连接，分节钢筋笼应在同一个平台上制作完成，可保证外形尺寸、埋件等的正确性。

4 在制作钢筋笼时要预先确定浇筑混凝土用导管的位置，因为导管要上下贯通于钢筋笼，所以需在钢筋笼头设置导管导向筋，在导管周围需增设箍筋和连接筋进行加固。特别是在单元槽段接头附近插入导管时，由于此处的钢筋较密集更需特别加以处理。

5 钢筋笼保护层垫块的作用是为保证连续墙混凝土保护层厚度，防止钢筋笼贴于槽壁。保护层块用钢板制作而成，并焊接在钢筋笼的纵向主筋上，迎坑面和迎土面都需设置保护块。垫块设置一般为纵向每4～5m设置一排，每排均匀间隔设置2～3块。主筋保护层厚度为70mm。

8.1.3 由于钢筋笼长度较大，对比宽度和厚度，钢筋笼整体刚度较差，为防止在吊装过程中产生不可恢复的变形，应设置桁架、斜拉筋、笼头上部斜撑加强筋等加固措施筋，吊点可采用加强刚度的吊耳进行加固。纵向桁架一般设置2～5 榀，桁架上下弦的断面应经过计算而确定。

8.2 钢筋笼的吊装

8.2.1 地下连续墙钢筋吊装方案属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程， 应该编制安全专项方案并且通过评审后方可实施。

钢筋笼吊装应编制安全专项施工方案，并按《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87号）文的要求经专家评审通过后方可进行钢筋笼吊装施工。钢筋笼吊装方案应包括但不限于以下内容：工程概况(应包括不同规格钢笼的重量表)、吊车配置情况及计算、钢筋笼吊装方法、钢筋笼加固方法、钢筋笼吊具及索具等计算、安全保证措施、应急预案、附图及相应起重设备性能参数表等。

8.2.2 钢筋笼的长度、重量会直接影响吊车的选择，吊车分配的荷载不宜超过该机允许荷载的80%。一次性吊装和多次性吊装的工效、经济性以及技术难度上大不相同，应该结合实际情况来选择吊装的方案。

图8.2.2 连续墙钢筋笼吊装示意图

8.2.4 吊点的布置应该结合钢筋笼的外形，吊点的设计主要使钢筋笼受力更加均匀，变形更加小。吊点、扁担、吊筋、钢丝绳以及钢筋笼的整体性等要根据力学知识进行强度、刚度的安全验算。

8.2.7 吊车在吊着钢筋笼行走时应注意移动速度，速度快了会导致钢筋笼发生较大的摆动，这样带来了安全隐患。

8.2.8 成槽后槽段底部会有大量沉渣，不进行清底，不仅仅影响钢筋笼下放到准确的位置而且还有影响槽段后地下连续墙的质量，吊装应在清底后及时进行。钢筋笼的骨架吊入后应该保证中心与槽段中心吻合， 迎坑面和迎土面受力形式大不一样， 故而不能反放。 钢筋笼应该按照设计标高安放到准确的位置。

8.2.9 强行入槽会导致钢筋笼下放过程中钢筋笼与槽壁的接触， 引起槽段坍塌。 若不能顺利插入槽内，查明原因，加以解决。

8.2.11 钢筋笼下放的槽段底部时候，应采用扁担之类的措施来固定住钢筋笼，然后把吊点转换到吊筋。

8.3 质量控制

8.3.2 本条文规定了钢筋笼的允许误差。

9 混凝土

9.1 混凝土配制

9.1.2 地下连续墙混凝土是使用导管法在泥浆中浇筑的水下混凝土，因此要求混凝土有良好的和易性，满足水下施工要求。

9.1.3 限制骨料的最大粒径，是为了防止在浇筑过程中粗骨料在导管或钢筋笼中堆积，影响混凝土施工。

9.2 导管的构造和布置

9.2.1~9.2.5 地下连续墙混凝土浇筑一般采用导管法，条款中给出了导管的制作要求及布置原则，是为了顺利进行混凝土浇筑及使混凝土面能够均衡上升，避免泥浆和泥渣混入混凝土中。

9.3 水下混凝土浇筑

9.3.1 浇筑水下混凝土过程中不能中断时间过长，否则容易造成导管堵塞并影响混凝土的均匀性。

9.3.2 在水下混凝土灌注过程中，如果导管埋入深度太浅，可能使浇筑面上被泥浆污染的混凝土卷入墙体内部，埋入太深会使混凝土在导管内流动不畅，甚至导致钢筋笼上浮。因此，应有专人测量导管埋深，填写好水下混凝土灌注记录表。

9.3.4 水下混凝土顶面与泥浆接触，混入大量的泥渣及水分，严重影响了混凝土强度及耐久性，硬化后需要凿除，因此混凝土需要超浇不小于0.5m。

9.4 质量控制

9.4.4 本节对水下混凝土浇筑质量控制做了相关规定。当有质量疑义时，以钻心取样检测结果为准。

10 墙底注浆

10.1.1 墙底、墙体两侧注浆可提高连续墙的承载力及止水性。对注浆浆液制备的规定，其中浆液水灰比的规定，兼顾的注浆施工的可注性和注浆的有效性。水灰比过大会影响注浆的有效性，过小影响施工的可注性。

10.1.3 压浆管宜采用单向阀，以防止泥浆及混凝土浆液的涌入。

10.1.5 在地下连续墙混凝土初凝后终凝前先用高压水劈通压浆管路。关于墙底注浆的注浆压力、注浆速度、浆液配比、清水劈裂时间等有关施工参数，以及注浆器的构造说明、注浆管的布置、喷浆眼的数量、具体的布置，在正式注浆之前选择有代表性的墙段，进行注浆试验，根据实际情况进行调整。

10.1.6 注浆量的大小和地下连续墙的厚度、土层性质关系密切。一般有设计根据土层条件和使用要求确定；如设计无明确要要求时，可参考类似工程经验并结合现场土层条件确定。

10.1.7 压浆可分阶段进行，采用“注浆压力和注浆量双控”原则。

11 预制地下连续墙

11.1 一般规定

预制地下连续墙是指先在工厂或施工现场进行分幅墙段的预制，然后将分幅墙段吊放到已成槽的槽段内，再进行分幅墙之间的现浇钢筋混凝土接头桩施工，并进行分幅墙与槽段之间缝隙压密注浆填充而形成的地下连续墙。

预制地下连续墙与现浇地下连续墙相比，具有以下特点：

1、施工可控性强，施工质量好。由于分幅墙段是在工厂或现场地面预制，其墙体混凝土浇筑质量、墙段外形尺寸及埋件位置均易于控制。另外墙缝采用接头桩处理和墙槽缝隙采用压密注浆填充加固，墙体的结构性能和抗渗性均较好；

2、施工效率高，施工周期短。由于墙段预制及养护不占用工期，且其可连续成槽、连续吊放墙段。因而工效提高，工期缩短；

3、节约材料。由于墙体预制外形规整，无充盈系数，且预制墙段为空腹构件。该工艺开发后经过了多年的应用实践，已形成了成熟的施工工艺和质量验收标准。因此本规程将预制地下连续墙施工工艺和质量控制要求纳人其中。

11.1.1 对单幅预制墙段的长度和幅宽作规定，基于以下因素：

1 控制构件的长细比，使墙段在起吊过程中产生的内力小于墙体的设计容许值。目前预制墙段厚度一般为580mm ~780mm，小于25m的长度是较适宜的。

2 控制构件重量，使吊放墙段的起重机选型较经济合理。

3 基于满足以上1、2点的原则，使预制墙段的幅宽尽可能宽，以减少接头数量，根据工程实践，幅宽3m~4m较为适宜。

11.1. 3 本条对预制地下连续墙成槽特殊性作了规定：

1 预制地下连续墙不必像现浇地下连续墙采用隔幅成槽成墙的施工工艺。根据预制地下连续墙施工工艺，适宜采用连续成槽、连续吊放墙段，并吊放若干段后再进行接头桩和压密注浆施工，故作此规定。

4 成槽深度超深100mm~ 200mm。考虑槽底铺垫碎石加固。

6 对护壁泥浆的密度、黏度指标作了适当提高。此调整基于以下因素：由于预制地下连续墙采用连续成槽，成槽与吊放墙段的时间间隔较长，两项指标提高，有利于槽壁稳定，由于墙段是预制的，不存在两项指标过大对混凝土灌注质量影响的问题。

11. 2 预制墙段的制作

11. 2.1 目前预制墙段一般都在工厂制作，考虑场地条件限制，可以叠层制作。叠层数限制是综合考虑了地基承载力以及制作时的适宜操作高度等因素。

11. 2. 5 预制墙段为空腹构件，混凝土须水平分层连续浇筑。同时为保证浇筑连续，不留施工缝，因而对放置芯模的时间间隔作了规定。另外，单幅预制墙段的混凝土量一般不大于30m3~50m3，故其检测频率按单幅墙段计。

11. 2. 6 为便于预制墙段的安放，预制墙段的宽度、厚度和平整度均作负偏差规定。

11. 3 预制墙段的堆放和运输

本节对预制墙段的堆放和运输的相关要求作了规定。

11. 4 预制墙段的安放

11. 4.1 本条是对预制墙段安放前上道工序的要求：

1 规定槽底回填碎石并高出墙段的埋置底标高，考虑在预制墙段自重作用下，压实碎石对槽底起到加固作用。

2 预制墙段安放的位置和垂直度是由两搁置横梁来控制的，因此搁置横梁设置位置和标高准确至关重要。预制墙段的垂直度由搁置面的水平度来控制的，而搁置面的水平度不仅与搁置横梁设置的高差有关，也与预制墙段的搁置点的实际位置尺寸有关，因此搁置面的水平度控制必须将两者结合起来。实际操作时，应先实测预制墙段搁置点的位置尺寸(图11. 4. 1)，然后对号人座，进行搁置横梁安装的标高及高差控制。

图11.4.1 预制墙段搁置点示意图

1一弹出墙段中心线；2一弹出水平控制线；3一实测搁置点位置尺寸；

4一搁置点；5-预制墙段

11. 4. 2 本条是预制墙段安放顺序的规定，并对预制墙段安放闭合位置进行了规定。由于墙缝接头桩混凝土施工可能造成预制墙段底端走动，除应采取措施防止走动外，对实际可能产生的走动和预制墙段位置变化，在闭合幅安放前进行实测，并作相应调整，保证闭合幅顺畅安放。

11. 4. 3 本条是预制墙段起吊和安放的规定：

1 预制墙段一般处于平面外位置起吊，而平面外墙段相对比较长细，故应对起吊过程墙段跨中弯矩进行计算，并校核起吊产生的内力和挠度产生的裂缝是否满足设计要求。

2 预制墙段起吊后应持铅垂状态，便于墙段人槽安放。墙段一般采用端头两点吊，两吊点交点须在墙段的重心线，其中一吊点处设微调索(图11. 4. 3 )，以调整起吊后的预制墙段至铅垂状态。

图11.4.3 预制墙段调直示意图

1一吊钩;2-钢丝绳;3一铁扁担;4一滑轮;

5一手拉葫芦;6-调整索;7一预制地下连续墙

3 预制墙段由水平状回直时，起重机起升时，其起重吊钩应沿其回直方向移动(或行走、或起把杆)，避免根部拖行或着力过大。

11. 5 预制墙段墙缝和墙槽缝隙处理

11.5.1 预制墙段间的墙缝处理是预制地下连续墙的施工关键之一。其作用:1)连接各墙段，使墙段连成整体；2)止水抗渗；3)墙段安放的调整间隙。墙缝接头采用现浇钢筋混凝土，其可以起到上述三方面作用。墙槽缝隙需填充，墙体与槽壁间的摩阻力需恢复和提高，压密注浆可以起到上述作用。故本条规定采用钢筋混凝土接头和压密注浆工艺进行墙缝和墙槽缝隙处理。

图11.5.1 现浇钢筋混凝土接头示意图

11. 5. 2 本条是预制墙段墙缝接头施工的规定

1 接头桩相对集中施工基于以下原因：

1)预制墙段已安放，槽壁无稳定之虞；

2)有利于各种作业叉开施工；

3)多幅墙段根部挤密，可减少接头桩混凝土施工对墙段根部的挤动。

4控制导管埋人深度和混凝土浇注速度，以减少混凝土浇注冲击对墙段根部的挤动。

11. 5. 3 对称注浆系防止预制墙段前后走动。

12 安全措施

12.0.1 安全教育包括：

1 新工人上岗前，必须对他们进行安全技术教育，学习国家有关安全生产和安全施工的各项规定、安全技术规程等，经考试合格后，才可上岗工作。

2 经考试合格后的新工人进入施工现场后，必须在老师傅的指导下熟悉施工现场和设备的有关知识后，才能独立作业。

3 特种作业人员，未经专门技术培训或未取得操作证者，不得从事特种作业。

4 每天工作前，负责人应根据当天作业特点，具体交待安全注意事项，指明工作区内的危险部位及危险设备。

5 集体操作的作业，操作前应明确分工，操作时统一指挥，密切配合，步调一致。

6 工作前及工作中严禁喝酒，工作时应集中精力，严禁吵闹。

7 对于特殊工种的作业及作业现场，应有专门的安全技术措施。

12.0.2 进入施工现场前，应首先检查施工现场及其周围环境是否达到安全要求，安全设施是否完好，及时消除危险隐患后，再行施工。

12.0.6 施工荷载主要为成槽机械、吊装机械施工的作业荷载，成槽过程中禁止其它堆载。

12.0.7 临近江边、湖边的地下连续墙背土体开挖后，墙体为一悬臂构件，在墙前水压力和土压力作用下，将产生与使用条件下相反的位移，当位移较大时，可能对地下连续墙墙体造成损坏。所以在临近江边、湖边施工地下连续墙时，通常要设置挡水措施。

12.0.9 非电工人员严禁擅动现场内的电气开关和电气设备； 未经许可不得擅动非本职工作范围内的一切机械和设备，不准搭乘运料机械上下。

12.0.11 氧气瓶、乙炔瓶（或乙炔发生器）应单独放于阴凉通风处，个子独立存放，严禁与易燃气体、油脂及其他依然物质混放在一起，运送时也必须单独进行，使用时两瓶间距应大于15mm，乙炔瓶在使用时必须直立放置。

12.0.13 六级（含）以上强风和高温、大雪、大雨、大雾等恶劣天气，应停止高处露天作业。

13 环境保护措施

本章对地下连续墙的施工安全和环境保护的有关要求做规定。

14 施工检测

本章对地下连续墙的施工检测进行了原则性规定。地下连续墙质量检测与评价应满足《广西地下连续墙检测技术规程》DBJ/T 45-XXX-2016的规定。